| ИОВАТЕРМ | 255.30 |
| --- | --- |

Клей-расплав для упаковки

| Примеры применения: | Для запечатывания картонов, для закрытых и полуоткрытых картонов в особенности для установок, работающих на больших скоростях. |
| --- | --- |
| Основа: | Этиленвинилацетат (ЭВА) |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (термосель Брукфильда) Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) | 160 °С. 1.400+/-300 0, 95+/- 0,05 желтый 70-80 |
| Свойства: | Быстросхватывающий, хорошая стабильность к окислению и изменению краски в расплаве. Применяемое сырье допущено для упаковки продуктов питания согласно предписаниям FDA 175.105 Администрации по пищевым продуктам и медикаментам США. |
| Указания к применению: | Клей наносят в открытых или закрытых системах при помощи диска или сопла. Вес 1 м клеевой нити диаметром в 2 мм составляет 2-3 г. Рабочая температура: 140 - 160 °С. Открытое время: 3-5 сек Время схватывания: 0,5 - 1 сек Испытано на клеевой нити диаметром в 2 мм при данной температуре переработки методом фирмы ИОВАТ. |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской. Остатки удаляют в горячем виде при помощи очистителя ИОВАТ 967. 00 и в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят в бумажных метках , но 25 кг нетто. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC 080404. |