ИОВАТЕРМ						267.30

Клей-расплав

Примеры         для приклеивания поролона, текстильных чехлов для матрацев и обивки,

применения:   а также для приклеивания частей салона автомобиля.

Основа:           Термопластичный каучук

Технические   Вязкость[мПа сек]:			180 (С    2500+/-700

данные:	 ( термосель Брукфильд

Плотность[г/см3]: 			 0,93+/- 0,02

Область размягчения:

(нагр. Прибор Кофлера)		75+/- 5 (С

Цвет клеевой пленки: 	 	желтый

Свойства:	Низковязкий, высокая прочность, длинное открытое время.

Указания к     	 Клей наносят на автоматических установках с помощью вальцов, рас-

применению:  пылением или через сопло.

Вес 1 м клеевой нити диаметром в 2 мм составляет 2-3 гр.

Рабочая температура:			170-190 ( С

Открытое время:				1-2 мин.

Испытано при данной температуре переработки методом фирмы ИОВАТ.

Структура материалов и условия переработки влияют на качество склейки, поэтому мы рекомендуем провести у себя испытания.

Очистка:	Предварительная очистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской или с очистителем ИОВАТ 067.00. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10.

Хранение:	Срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев.

Упаковка:	Блок по 500 гр. каждый, 12 кг. в картоне; другая упаковка – по запросу.

Маркировка: Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада.

Код отходов:  По EWC: 080404.