| ИОВАТЕРМ | 271.00,271.01 |
| --- | --- |

Клей-расплав для полиграфии

| Примеры применения: | Изготовление журналов, каталогов и карманных книг. |
| --- | --- |
| Основа: | Этиленвинилацетат (ЭВА) |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (термосель Брукфильда) Плотность (г/куб. см): Цвет: конечная цифра 0: конечная цифра 1: Область размягчения (°С): (по кольцу и шару) | 160 °С. 4.000+/-700 0, 95+/- 0,02 бело-прозрачный белый укрывистый 70-80 |
| Свойства: | Эластичный клей-расплав, хорошая стойкость расплава к окислению и изменению окраски в расплаве. Хорошая адгезия к напечатанной и мелованной бумагам. |
| Указания к применению: | Клей наносится валком. Рабочая температура: 140 – 160 °С. Открытое время: 7-9 сек Время схватывания: 1 – 3 сек Испытано на клеевой нити диаметром в 2 мм при данной температуре переработки методом фирмы ИОВАТ. Структура материалов и условия эксплуатации влияют на качество склейки, поэтому мы рекомендуем провести у себя испытания. |
| Очистка: | Остатки удаляют в холодном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят в бумажных метках, по 22 кг нетто. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC 080404. |