ИОВАТЕРМ						280.10/11

Клей-расплав

Без наполнителей

Примеры         для приклеивания кромки из винила, меламина, ПВХ и АВС. Применяется

применения:   для прямых кромок, софтформинга, на обрабатывающих центрах, а также

для профильных деталей на проходных станках.

Основа:           Этиленвинилацетат (ЭВА)

Технические   Вязкость[мПа сек]:			210 (С    (110 000

данные:	 ( термосель Брукфильд		200 (С    (170 000

Плотность[г/см3]: 			(1,03

Область размягчения:

(нагр. Прибор Кофлера)		(100

Цвет клеевой пленки: 280.10 	желто-прозрачный

280.11 	белый

Свойства:	 Эластичный, хорошая адгезия, высокая когезия, высокая стабильность к окислению и к изменению краски в расплаве. Данный клей находит широкое применение благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, теплостойкости, длительная клейкость в горячем виде. Очень хорошие машино-технические свойства, при правильном применении не тянет нитей, не загрязняет машины и оборудование

Указания к     	Структура кромочных материалов и условия переработки влияют на

применению   качество склейки, поэтому мы рекомендуем провести у себя испытания.

Рабочая температура:			190-210 ( С

Очистка:	Предварительная очистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10.

Хранение:	Срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев.

Упаковка:	Гранулы, упаковка – по запросу.

Маркировка: Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада.

Код отходов:  По EWC: 080404.