| ИОВАТЕРМ | 280.30, 280.31 |
| --- | --- |

Клей-расплав на базе ЭВА для кромок без наполнителей

| Примеры применения: | Для облицовывания прямых кромок и кромок методом «софтформинг» кромочным материалом из шпона, ДБСП, ПВХ, АБС, а также для предварительного нанесения клеевого слоя на кромочный материал. В особенности успешно применяется для обрабатывающих центров и низкоскоростных кромкооблицовочных станков. |
| --- | --- |
| Свойства: | Эластичный, хорошая адгезия, низкая вязкость расплава, стабильный к окислению и изменению цвета в расплаве. Широкая область применения за счет высокой теплостойкости и большой удельной теплоемкости. Очень хорошие машино-технические свойства, не тянет нитей, не загрязняет детали и оборудование. |
| Указания к применению: | Свойства кромочного материала и условия эксплуатации влияют на качество склейки. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 180 - 200 °С Расход: (150-180 г/кв.м. Скорость подачи при нанесении валиком: 8 - 20 м/мин. |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: последняя цифра 0: последняя цифра 1: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) | пр. 1,03 желтовато-прозрачный белый пр. 90 |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват-Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC: 080410. |  |