| ИОВАТЕРМ | 280.36 |
| --- | --- |

Клей-расплав на базе ЭВА для кромок

Ненаполненный

Специальные патроны для машин Хольц-Хер

| Примеры применения: | Широкая область применения, для приклеивания кромок из шпона, массивной древесины, пропитанной смолой бумаги, ПВХ, ПП, полиэфира. |
| --- | --- |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (термосель Брукфильда) Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (по Кофлеру) | 180 °С. (100000 200 °С. (50000 (1,03 желто-прозрачный (90 |
| Свойства: | Низкая вязкость в расплаве, Хорошая адгезия ко многим видам материалов, высокая стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве. Данный клей имеет широкую область применения благодаря высокой стабильности и длинному открытому времени |
| Указания к применению: | Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 180 – 200 °С. Скорость подачи: 8-16 м/ мин. |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Специальные патроны: диаметр – 60 мм, длина – 80 мм. 12кг. Нетто – картонная коробка. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов | По EWC: 080410. |