| ИОВАТЕРМ | 282.20 |
| --- | --- |

Клей-расплав на основе ЭВА для кромок

| Примеры применения: | Специальный клей для применеия на низкоскоростных кромкооблицовочных станках, работающих на низких температурах. Для кромок из полиэфира, ПВХ, и пропитанной смолой бумаги. Применяется для приклеивания чувствительного к действию температуры кромочного материала из ПВХ методом «софтформинг». |
| --- | --- |
| Свойства: | Низкая вязкость расплава, длительное открытое время, быстрое плавление, и повторное плавление высокая стабильность к окислению и к изменению краски в расплаве. |
| Указания к применению: | Свойства кромочного материала и условия эксплуатации влияют на качество склейки. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 120 – 150 °С Скорость подачи: 5 - 20 м/мин |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) по кольцу и шару | Пр. 1,30 бежевый пр. 80 88 |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят в бумажных мешках, по 25 кг нетто. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC: 80410 |