| ИОВАТЕРМ | 282.30 |
| --- | --- |

Клей-расплав на базе ЭВА для кромок

| Примеры применения: | Специальный клей для применения на низкоскоростных кромкооблицовочных станков для различных кромочных материалов их пропитанной смолой бумаги, АБС, ПВХ, полиэфира и шпона. Низкая рабочая температура расплава. |
| --- | --- |
| Свойства: | Низкая вязкость расплава, длинное открытое время, быстрое плавление, и повторное плавление высокая стабильность к окислению и к изменению краски в расплаве. |
| Указания к применению: | Свойства кромочного материала и условия эксплуатации влияют на качество склейки. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 150 - 180 °С Расход: 230-280 г/кв.м. Скорость подачи при нанесении валиком: 8 - 30 м/мин при нанесении соплом: 6-20 м/мин |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) | пр. 1,31 бежевый пр. 75 |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват-Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC: 080404. |  |  |