| ИОВАТЕРМ | 282.50 |
| --- | --- |

Клей-расплав на базе ЭВА для кромок

| Примеры применения: | Специальный клей для низкоскоростных кромкооблицовочных станков. Подходит для приклеивания различных кромочных материалов: пропитанная смолой бумага, АБС, ПВХ, полиэфир, шпон. Низкая рабочая температура расплава. |
| --- | --- |
| Основа: | Этиленвинилацетат (ЭВА) |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (термосель Брукфильда) Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (по кольцу и шару) | 170 °С. (54000 190 °С. (32000 (1,5 бежевый 75-85 |
| Свойства: | Низкая вязкость в расплаве, длинное открытое время, высокая скорость плавления, хорошая текучесть расплава; высокая стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве. |
| Указания к применению: | Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 170 – 190 °С. Скорость подачи: 10-40 м/ мин. Нанесение соплом: 8 - 25 м/ мин. |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят в бумажных метках, по 25 кг нетто. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов | По EWC: 080410. |