| ИОВАТЕРМ | 284.00, 284.01, 284.02, 284.03 |
| --- | --- |

Клей-расплав ЭВА для кромок

| Примеры применения: | Клей-расплав для автоматических кромкообрабатывающих станков, применяется для кромок из полиэфира, ПВХ, пропитанной смолой бумаги и шпона. |
| --- | --- |
| Свойства: | Средняя вязкость в расплаве, высокая скорость плавления, хорошая адгезия и высокая стабильность к окислению и к изменению цвета в расплаве. |
| Указания к применению: | Свойства кромочного материала и условия переработки влияют на качество склейки. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 190-210 °С Скорость подачи при нанесении валиком: 18-60 м/мин при нанесении соплом: 12-25 м/мин |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: конечная цифра 0 конечная цифра 1 конечная цифра 2 конечная цифра 3 Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) | пр. 1,4 бежевый белый коричневый черный пр. 90 |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват-Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC: 080404 |