# ИОВАТЕРМ							290.80

Клей-расплав на базе ЭВА для облицовывания

| Примеры применения: | Для облицовывания боковых элементов выдвижных ящиков пленкой ПВХ (нелицевая сторона не покрыта или покрыта праймером) и пленкой ПП (нелицевая сторона покрыта праймером). |
| --- | --- |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера | пр. 0,95 желтый 70-80 |
| Свойства: | Быстрая скорость плавления, высокая теплостойкость, морозостойкость и адгезия клеевого соединения. Стабильный к окислению и изменению цвета в расплаве. |
| Указания к применению: | Предназначен для работы на автоматических установках. Наносится валиком или соплом. Рабочая температура: 160 - 180 °С При облицовывании пленками ПВХ необходимо снизить температуру в бачке до 160 - 180 °С. Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват® -Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC 080410. |