# ИОВАТЕРМ							291.60

Клей-расплав на базе ЭВА для облицовывания

| Примеры применения: | Для облицовывания профильных реек из массива, ДСтП и ДВП ср. плотности - шпоном и декоративными бумажными пленками и термопластичным и пленками (нелицевая сторона покрыта праймером). Для монтажных работ запрашивайте отдельный проспект! |
| --- | --- |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) | пр. 0,95 желтый пр. 85 |
| Свойства: | Прозрачный, эластичный, высокая теплостойкость, длинное открытое время и большая удельная теплоемкость. Стабильный к окислению и изменению цвета в расплаве. |
| Указания к применению: | Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 170 - 200 °С Скорость подачи: 20 - 80 м/мин. |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват® -Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC 080410. |