| ИОВАТЕРМ | 292.00 |
| --- | --- |
| Клей-расплав на базе ЭВА для облицовывания |  |

| Область применения: | Для облицовывания профильных реек из массива, ДСтП и ДВП ср. плотности шпоном. |
| --- | --- |
| Свойства: | Эластичный, высокая теплостойкость, длинное открытое время и большая удельная теплоемкость. Низкая вязкость в расплаве, стабильный к окислению и изменению цвета в расплаве. Широкая область применения за счет хорошей смачиваемости и отличной адгезии. |
| Указания к применению: | Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания.Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. |
|  | Рабочая температура: Скорость подачи: | 180 - 200 °С 18 - 50 м/мин. |
| Технические данные: | Плотность[г/см3]: Цвет: Область размягчения [°С]: (нагр. прибор Кофлера) | пр. 1,42 бежевый пр. 85 |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват® -Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC: 080410 |