# ИОВАТЕРМ									293.50

Клей-расплав на базе ЭВА для облицовывания

| Примеры применения: | Для облицовывания профильных реек из массива, ДСтП, ДВП средней плотности бумажными пленками пропитанными смолами. |
| --- | --- |
| Свойства / Указания к применению: | Эластичный, высокая теплостойкость, длинное открытое время и большая удельная теплоемкость. Стабильный к окислению и изменению цвета в расплаве. Свойства пропитанных смолами бумажных пленок и условия нанесения влияют на качество склейки, поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Плотность (г/куб. см): пр. 1,2 Цвет: бежевый Область размягчения (°С): пр. 80 °С (нагр. прибор Кофлера) Рабочая температура: 180 - 210 °С Скорость подачи: 20 - 80 м/мин |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват® -Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC 080404. |