| ИОВАТЕРМ | 296.40 / 41 |
| --- | --- |

Клей-расплав для кромок

| Примеры применения: | Клей для автоматических кромкооблицовочных станков. Подходит для приклеивания различных кромочных материалов: пропитанная смолой бумага, ПВХ, полиэфир, шпон, меламин. |
| --- | --- |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (термосель Брукфильда) Плотность (г/куб. см): Цвет: последняя цифра 0 последняя цифра 1 Область размягчения (°С): (по Кофлеру) | 190 °С. (95000 210 °С. (60000 (1,45 бежевый белый (85 |
| Свойства: | Низкая вязкость в расплаве, короткое открытое время, высокая адгезия и стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве. |
| Указания к применению: | Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 190 – 210 °С. Скорость подачи при нанесении валиком: 12-60 м/ мин. Нанесение соплом: 12 - 25 м/ мин. |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят в бумажных метках, по 25 кг нетто. |
| Класс безопасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов | По EWC: 080404. |