| ИОВАТ Цианакрилатный клей | 405.68, 405.69, 405.70 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Для склеивания различных материалов в деревообрабатывающей промышленности, а также в электротехнике, электронике, точной механике и оптике. Применяется в производстве игрушек. Клеит резину. Не клеит стекло. |
| Основа: | Цианакрилат |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): Конусная пластина 20°С Сухой остаток [%]: Плотность [г/см3]: Цвет клеевой пленки: | 2.050 +/- 250 пр. 100 пр. 1.0 бесцветный |
| Свойства: | Быстросхватывающий, образует отличное, стойкое к вибрации без внутренних напряжений клеевое соединение. Температурная стойкость в диапазоне от -50 °С до +80°С. |
| Указания к применению: | Склеиваемые поверхности должны быть свободны от грязи, масла или жира. Важно соблюдать точность на стыке склеиваемых деталей, пригоден при погрешности на стыке более чем 0,5 мм; предельное значение должно быть установлено для каждого случая отдельно. Клей достаточно наносить на одну сторону, после чего можно производить накладку склеиваемых деталей. Клей реагирует с влажностью воздуха и при этом схватывает. При влажности менее 40 % могут возникнуть проблемы при затвердевании. При нормальной влажности затвердевание происходит через несколько секунд, максимально несколько минут (соответственно свойствам материалов и влажности окружающей среды). |
| Очистка: | Еще жидкий клей удаляют ацетоном, после отвердения клей возможно удалить только механическим способом (например, шлифовальной бумагой). |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (но не ниже 0°С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Упаковка: | 405 68 = 20 г - бутылки (25 штук в картоне) 405 69 = 50 г - бутылки (20 штук в картоне) 405 70 = 500 г - бутылки (10 штук в картоне или в розницу) |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: А III. Избегать контакта с кожей и глазами, отстранять от детей. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Маркировка: | Цианакрилат. Внимание: склеивает в течение нескольких секунд кожу и веки глаз. Не должен попасть в руки детям. |
| Код отходов: | По EWC: 080406 |