ИОВАТАК 						413.64

Клей для поролона

Примеры         для приклеивания поролона, набивного материала матрацев, а также для

применения:    приклеивания к древесине, картону, материалу, резиновому волосу

и  подобному материалу.

Основа:           Сополимер

Технические   Вязкость[мПа сек]: Брукфильд        15 000+/- 5000

данные:           Сухой остаток[%]: 		           	 71+/- 2

Плотность[г/см3]: 			 1,0+/- 0,05

Значение рН: 			 7,0+/- 0,5

Цвет клеевой пленки: 	 	красный

Свойства:	Клей на основе эмульсии, пригоден для одностороннего нанесения валиком или распылителем (может наноситься с помощью насоса). Высокая прочность склеивания, очень хорошая теплостойкость; наиболее подходит для склеивания матрацев, которые испытывают высокие нагрузки. Короткое время схватывания, эластичный шов, нейтральный запах.

Указания к     	Нанесение валиком:

применению: Можно применять одностороннее нанесение валиком. После нанесения высушить в горячем туннеле или в поле инфра-красных лучей в течение 5-15 сек. при температуре 30-80(С в зависимости от количества нанесения.

Склеивание осуществляется сразу после нанесения. Для достижения высокой первоначальной прочности необходимо прессование.

Нанесение распылителем:

Клей подается из напорного бачка или барабана с мембранным насосом, а также обычным распылителем. Температура материала должна быть в пределах 15-25(С в течение всего времени склеивания.

Давление материала:			3-5 Бар;

Давление в системе:			2-8 Бар;

Диаметр сопла:				1,5 мм.

Нанесение может быть одно- или двухстороннее. Склеивание достигается после короткого времени (в зависимости от количества нанесения и условий сушки).

Очистка:	Машины и устройства после эксплуатации очищают холодной или горячей водой с добавкой очистителя ИОВАТ 192.40.

Хранение:	Срок хранения в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке (15-20(С) 3 месяца с даты производства. Предохранять от мороза!

Упаковка:	Одноразовая тара по 30 кг; большая упаковка – по запросу..

Маркировка: Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Пожалуйста, соблюдайте указания по безопасности материалов, приведенных в технической характеристике.

Код отходов:  По EWC: 080406; отвердевший - 080404