| ИОВАТ | 445.00 |
| --- | --- |

Контактный клей

| Примеры применения: | Для склеивания плит из слоистого пластика, ДСтП и ДВП, а также резины, пластика, нетканого материала разного вида пластика между собой и на металл. |
| --- | --- |
| Основа: | Полихлоропрен (СР) |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): Хеплер Сухой остаток: Плотность (г/куб. см): Цвет: | 1.300 +/-150 25 +/- 2,0 % 0,86 +/- 0,02 бежевый |
| Свойства: | Малосодержащий ароматические углеводороды. Высокий сухой остаток, отлично намазывается и распыляется пистолетом-распылителем, очень экономичный. Великолепная начальная адгезия, хорошая теплостойкость и морозостойкость. Перед употреблением хорошо перемешать! |
| Указания к применению: | Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от жира. Нанесение методом намазывания: кистью. лучше зубчатым шпателем на обе стороны. Нанесение методом распыления: давление материала: 1 - 3 бар давление в системе: 4-6 бар диаметр сопла: 1,5-2 мм После 3-10 прижать и склеить. Добавка 5 - 10 % Отвердителя 404.69 повышает клейкость и теплостойкость. Эта смесь жизнеспособна примерно 2 часа. Испытания проводились по методике фирмы ИОВАТ. |
| Растворение/ Очистка: | При помощи растворителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Транспорт: | Класс 3, UN 1133 |
| Упаковка: | Банки по 0,6 кг. Одноразовая тара по 10 и 23 кг. Другая тара по запросу. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: А1, легковоспламеняющийся, избегать открытый огонь или искры. Выключить электроприборы. Проветривать рабочее помещение. Не курить, не производить сварных работ, не выливать в сточные воды. Тару хорошо закрывать. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: F (легковоспламеняющийся) Хn (ядовитый), содержит толуол. Соблюдать указания, данные в инструкции по безопасности. |
| Код отходов: | По EWC: 080406: отвердевший 080404. |