| ИОВАТ | 445.54 |
| --- | --- |

Контактный клей

| Примеры применения: | Для склеивания плит из слоистого пластика, ДСтП и ДВП между собой или на пластик, металл, дерево, текстиль, кожу, нетканый материал и другие детали. Пригоден для склеивания высококачественного поролона. |
| --- | --- |
| Основа: | Полихлоропрен (CR) |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Хеплер Сухой остаток [%]: Плотность [г/куб. см]: Цвет: | пр. 340 пр. 18 % пр. 0,84 красный |
| Свойства: | Хорошо наносится пистолетом-распылителем, хорошая начальная адгезия. Высокая теплостойкость. Перед употреблением хорошо перемешать! |
| Указания к применению: | Двухстороннее нанесение пистолетом - распылителем, кистью или шпателем. Открытое время: 2 - 5 мин После склеивания детали хорошо прижать или положить в пресс. |
| Очистка: | При помощи растворителя ИОВАТ 401.10. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Транспорт: | Класс 3, UN 1133 |
| Упаковка: | Банки по 0,6 кг. Одноразовая тара по 10 и 23 кг, бочки по 160 кг. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: А1, легковоспламеняющийся, избегать открытый огонь или искры. Выключить электроприборы. Проветривать рабочее помещение. Не курить, не производить сварных работ, не выливать в сточные воды. Тару хорошо закрывать. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: F (легковоспламеняющийся) Хn (ядовитый), содержит толуол. Соблюдать указания, данные в инструкции по безопасности. |
| Код отходов: | По EWC: 080406: отвердевший 080404. |