| ИОВАТАК | 456.20, 456.24 |
| --- | --- |
| Клей для поролона |  |
| Примеры применения: | Для склеивания пеноматериалов, также для формовочных пенопластов и набивной ваты между собой а также на дерево, древес но волоки истые и древес костру жечные плиты, картон, резиновый волос и другие набивные материалы. Пригоден также для стиропура. |
| Основа: | Стирол-бутадиен-стирольный каучук (СБС). |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Хеплер Сухой остаток [%] Плотность [г/см3]: Цвет: конечная цифра 0 конечная цифра 4 | пр. 240 пр. 36,0 пр. 0,81 светлокоричневый красный, прозрачный |
| Свойства: | Хорошо наносится пистолетом-распылителем, хорошая начальная адгезия. По истечении открытого времени не обладает остаточной липкостью. Хорошая теплостойкость. |
| Указания к применению: | Двухстороннее нанесение при помощи стаканчикового пистолета - распылителя а также нз напорного бочка или с бочечным насосом. |
|  | Давление материала: Рабочее давление: Диаметр сопла: Открытое время: | 0,5 - 1,5 бар 4 - 6 бар 1,0 - 1,5 мм 30 сек - 15 мин |
|  | Опыты проводили по методам фирмы ИОВАТ. |
| Очистка: | При помощи растворителя ИОВАТ® 403.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 23 кг, бочки по 160 кг и переменные резервуары по 700 кг. |
| Транспорт: | Класс 3; ООН 1133. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: А1, легковоспламеняющийся, избегать открытый огонь или искры. Выключить электроприборы. Проветривать рабочее помещение. Не курить, не производить сварных работ, не выливать в сточные воды. Тару хорошо закрывать. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: F (легковоспламеняющийся). |
| Код отходов: | По EWC: 080406; отвержденный 080404 |