| ИОВАТАК | 458.30,458.34 |
| --- | --- |

Клей для поролона

| Примеры применения: | Для склеивания пеноматериалов, также для формовочных пенопластов и набивной ваты между собой, а также на дерево, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, картон, резиновый волос и другие набивные материалы. Пригоден также для стиропура. |
| --- | --- |
| Основа: | Стирол-бутадиен-стирольный каучук (СБС) |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): Хеплер Сухой остаток: Плотность (г/куб. см): Цвет: конечная цифра 0 конечная цифра 4 | 225 +/- 25 38 +/- 2 % 0,81 +/- 0,2 светло-коричневый красный, прозрачный |
| Свойства: | Хорошо наносится пистолетом-распылителем, хорошая начальная адгезия, после короткого времени липкость поверхности исчезает. Хорошая теплостойкость. |
| Указания к применению: | Двухстороннее нанесение при помощи стаканчикового пистолета – распылителя, а также из напорного бочка или с бочечным насосом. Давление материала: 0,5 - 1,5 бар Рабочее давление: 4-6 бар Диаметр сопла: 1,0 - 1,5 мм Открытое время: 30 сек - 15 мин Опыты проводили по методам фирмы ИОВАТ. |
| Очистка: | При помощи растворителя ИОВАТ 403.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Транспорт: | Класс 3, UN 1133 |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 10 и 22 кг, бочки по 160 кг и переменные резервуары по 700 кг. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: А1, легковоспламеняющийся, избегать открытый огонь или искры. Выключить электроприборы. Проветривать рабочее помещение. Не курить, не производить сварных работ, не выливать в сточные воды. Тару хорошо закрывать. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: F (легковоспламеняющийся). |
| Код отходов: | По EWC: 080406; отвердевший 080404. |