| ИОВАТАК ХайСолид Клей для поролона | 459.40, 459.44 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Для склеивания пеноматериалов, также для формовочных пенопластов и набивной ваты между собой, а также на дерево, ДСтП, ДВП, картон, резиновый волос и другие набивные материалы. Также пригоден для стиропура. |
| Основа: | Стирол сополимер. |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек) по Хеплеру: Сухой остаток (%): Плотность (г/куб. см): Цвет: конечная цифра 0 конечная цифра 4 | (600 (65 (0,87 светло-коричневый, прозрачный красный, прозрачный |
| Свойства: | Высокое содержание сухого остатка, поэтому небольшая эмиссия растворителя и незначительный запах. Хорошо наносится пистолетом-распылителем, пригоден для одностороннего нанесения, хорошая начальная адгезия. После довольно короткого времени поверхностная липкость исчезает. |
| Указания к применению: | Одностороннее нанесение пистолетом-распылителем, возможно наносить и на обе склеиваемые стороны. Работают из напорного бачка или с бочечным насосом напрямую или в циркуляционной цепи. Напорный бачок, насос и трубопроводы не должны быть изготовлены из оцинкованных металлов и цинковых сплавов. Металл реагирует, а клей становится непригодным. |
|  | Давление материала: Рабочее давление: Диаметр сопла: Открытое время: | 1 – 3 Бар 4 -6 Бар 1,5 мм. вращающегося струйного сопла 1 – 8 мин. при одностороннем нанесении 1 – 20 мин. при двухстороннем нанесении |
| Очистка: | При помощи очистителя / растворителя ИОВАТ 403.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения 6 месяцев в оригинальных емкостях в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С). |
| Упаковка: | По запросу. |
| Транспорт: | Класс 3; UN 1133. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: А1, легковоспламеняющийся, избегать открытого огня, искр. Выключить электроприборы. Проветривать рабочее помещение. Не курить. Не производить сварных работ, не выливать в сточные воды. Тару хорошо закрывать. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: F (легковоспламеняющийся). |
| Код отходов: | По EWC: 080406, отвердевший 080404. |