| ИОВАПУР | 685.12 |
| --- | --- |

ПУР-Преполимер

| Примеры применения: | Для склеивания минеральных плит, мягкой древесины и многих других материалов. |
| --- | --- |
| Основа: | 1 К - полиуретан, отверждающийся под действием влаги |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): Хеплер Сухой остаток: Плотность (г/куб. см): Содержание NCO: Цвет: | 6.000 +/- 2.000 95 +/- 2 % прим. 1.1 12 +/- 1 коричневый |
| Свойства: | Не содержит растворителей, хорошая адгезия ко многим материалам. Исполняет требования Д 4 по нормам ДИН ЕН 204. |
| Указания к применению: | Клей наносится кистью, шпателем или роликом. Склеивание можно производить в горячем и холодном прессе. При холодном прессовании не следует работать ниже чем при + 5° С. Открытое время при 20° С: 10 мин +/- 3 минут. Пресс смазать разделительным средством Иоват 900.00 и выложить защитными силиконовыми прокладками. |
| Очистка: | Еще жидкий преполимер удаляют очистителем для полиуретана, после отвердения клей возможно удалить только механическим способом. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Утилизация: | Складные бутылки из 100 % полиэтилена, отвердевший клей как обычный мусор. |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 1 кг, 10 кг и 30 кг, 220 кг бочки; другая тара по запросу. |
| Класс безопасности: | по предписанию о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | по предписанию о вредных веществах: Хn (вреден для здоровья) содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. При эксплуатации, в особенности при распылении, небольшие частички клея могут при вдыхании сказаться на здоровье. Работая при 40° С или методом распыления применять респиратор. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Код отходов: | По EWC: 080406; отвердевший 080404. |