| ИОВАПУР | 685.32 |
| --- | --- |

Однокомпонентный ПУР-Преполимер

| Примеры применения: | Для склеивания мягкой древесины, изоляции, окон, дверей, строительных элементов. Применяется также для склеивания отделанных лаком поверхностей, как водостойких ДСтП, пенно-изоляционных материалов из бетона, пробки, керамической плитки, камня и других видов склейки. |
| --- | --- |
| Технические данные: | Вязкость : Сухой остаток: Плотность (г/куб. см): Содержание NCO: Содержание растворителя Цвет: | пастообразный пр. 100 % пр. 1.2 пр. 6 не содержит бежевый |
| Свойства: | Вязкий, быстродействующий, хорошая адгезия ко многим материалам. Заполняет швы. Исполняет требования Д 4 по нормам ДИН ЕН 204. |
| Указания к применению: | Клей выдавливается из картуши виде гусеницы, дальше распространяется шпателем. Открытое время при 20° С: прим. 30 минут. Время прессования при 20° С: 75 - 80 минут. Время прессования при 40° С: 25 - 30 минут. Структура материалов и условия эксплуатации влияют на качество склеивания, поэтому мы рекомендуем провести предварительные испытания. |
| Очистка: | Еще жидкий преполимер удаляют очистителем для полиуретана Иоват 402.30, после отвердения клей возможно удалить только механическим способом. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Утилизация: | Складные коробки из 100 % полиэтилена, отвердевший клей как обычный мусор. |
| Упаковка: | упаковка по запросу. |
| Класс безопасности: | по предписанию о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | по предписанию о вредных веществах: Хn (вреден для здоровья) содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. При эксплуатации, в особенности при распылении, небольшие частички клея могут при вдыхании сказаться на здоровье. Работая при 40° С или методом распыления применять респиратор. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Код отходов: | По EWC: 080406; отвердевший 080404. |