| ИОВАПУР | 685.52 |
| --- | --- |

Однокомпонентный ПУР-Преполимер

| Примеры применения: | Для склеивания минеральных плит, мягкой древесины и многих других материалов. |
| --- | --- |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): Брукфильд Сухой остаток при 20 (С (%) : Плотность (г/куб. см): Содержание NCO (%): Цвет: | ( 6.000 ( 100 ( 1.1 ( 12 коричневый |
| Свойства: | Не содержит растворителей, высокая водостойкость и хорошая адгезия ко многим материалам. Исполняет требования D 4 по нормам DIN EN 204/205. |
| Указания к применению: | Клей наносится кистью, шпателем или роликом. Склеивание можно производить в горячем и холодном прессе. При холодном прессовании температура деталей и помещения не должна быть ниже + 10° С. Открытое время при 20° С: ( 45 мин. Время прессования при 20° С: ( 135 мин. Пресс смазать разделительным средством Иоват 900.00. Рекомендуется применение защитных силиконовых прокладок, т.к. при пробитии клея пресс может склеиться. Структура материалов и условия эксплуатации влияют на качество склеивания, поэтому мы рекомендуем провести предварительные испытания. |
| Очистка: | Еще жидкий преполимер удаляют сухой или смоченной, например, в очистителе для полиуретана Иоват 402.30,тряпочкой. После отвердения клей возможно удалить только механическим способом (например, шлифовальной шкуркой). |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Утилизация: | Бутылки из 100 % полиэтилена, отвердевший клей как обычный мусор. |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 1 кг, 10 кг и 30 кг, 220 кг бочки; другая тара по запросу. |
| Класс безопасности: | по предписанию о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | по предписанию о вредных веществах: Хn (вреден для здоровья) содержит изоцианаты. При эксплуатации непрореагировавший клей не должен соприкасаться с кожей. При нанесении, в особенности при распылении, небольшие частички клея могут при их вдыхании сказаться на здоровье. Работая с клеем при температуре более чем 40° С или методом распыления применять респиратор. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Код отходов: | По EWC: 080409; отвердевший – промышленные отходы. |