| ИОВАТ ПауэрПУР | 687.40 |
| --- | --- |

Однокомпонентный ПУР-Преполимер

| Примеры применения: | Для склеивания твердой древесины, в особенности для слоистых материалов, например, склеивание HPL/CPL, приклеивнаие на оцинкованное железо / металл, полистирол (подшлифованный), на древесину и т.д. Обязательно провести предварительные испытания. Не подходит для лиственницы. |
| --- | --- |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): Брукфильд Сухой остаток при 20 (С (%) : Плотность (г/куб. см): Содержание NCO (%): Цвет: | ( 6.000 ( 100 ( 1.1 ( 15 светло-бежевый |
| Свойства: | Отверждается под действием влаги, хорошая адгезия ко многим материалам. Категория водостойкости соответствует D 4 по нормам DIN EN 204/205. Теплостойкость по нормам WATT 91 > 7,0 N/ мм2. HRT 92 при 120 (С. |
| Указания к применению: | Рабочая температура: > 10(С Открытое время при 20° С: ( 40 мин. Время прессования при 20° С: ( 120 мин. При холодном прессовании температура деталей и помещения не должна быть ниже + 10° С. При склеивании материалов, обладающих плохой впитывающей способностью, а также деталей с влажностью менее 8%, клеевой слой или склеиваемые детали желательно слегка увлажнить путем распыления небольшого количества воды. Внимание при прессовании! Пресс смазать разделительным средством Иоват 900.00. Рекомендуется применение защитных силиконовых прокладок, т.к. при пробитии клея пресс может склеиться. Структура материалов и условия эксплуатации влияют на качество склеивания, поэтому мы рекомендуем провести предварительные испытания. |
| Очистка: | Еще жидкий преполимер удаляют сухой или смоченной, например, в очистителе для полиуретана Иоват 402.30,тряпочкой. После отвердения клей возможно удалить только механическим способом (например, шлифовальной шкуркой). |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. |
| Утилизация: | Бутылки из 100 % полиэтилена, отвердевший клей как обычный мусор. |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 1 кг, 10 кг и 30 кг, 220 кг бочки; другая тара по запросу. |
| Класс безопасности: | по предписанию о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | по предписанию о вредных веществах: Хn (вреден для здоровья) содержит изоцианаты. При эксплуатации непрореагировавший клей не должен соприкасаться с кожей. При нанесении, в особенности при распылении, небольшие частички клея могут при их вдыхании сказаться на здоровье. Работая с клеем при температуре более чем 40° С или методом распыления применять респиратор. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Код отходов: | По EWC: 080409; отвердевший – промышленные отходы. |