EPI-BOND 680

(эмульсионный полимер-изоционатный клей на водной основе)

Клеевая композиция EPI-BOND 680  с отвердителем EB-HB специально разработана для производства клееной древесины (брус, брусок, столярная плита), ламинации профилей и т.д. При соотношении компонентов 100/15 в.ч, клеевая система подходит для различных пород древесины, таких как ясень, береза, каучуковое дерево, бук, сосна и т.д.

Клеевая система EPI-BOND 680 с отвердителем EB-HB  соответствует  как DIN EN204 , класс водостойкости D4, так и  JAS234.

Физические свойства

Клеевая композиция :	клей EPI-BOND 680			отвердитель EB-HBA

Цвет        			молочно-белая эмульсия 		темно-коричневая жидкость

Сухой остаток 		43 +/-3%				100%

Вязкость			11000 -16000 мПа/сек		1500 -2000 мПа/сек

(брукфильд RVH #6/10 rpm/ 25°C)

pH        			7,0 +/- 1,0

Стандартные рабочие условия:

| Клеевая композиция Соотношение клей/отвердитель Жизнеспособность смеси Температура окружающей среды Расход Влажность материала Время сборки Удельное давление прессования Время прессования | EPI-BOND 680/ EB-HBA 100/15 60 мин 20°C 250 гр/м 6-15% Не более 20 мин 7-15 кг/см От 30 мин |
| --- | --- |

Параметры склейки могут меняться в зависимости от внешних условий,  древесины, размеров ламели, влажности ламели и т.д.

Преимущества:

Высокая эффективность продукта благодаря высокой скорости склейки по сравнению с обычной смолой.

Не содержит формальдегид.

Отличная влагостойкоть, термостойкость и стойкость к физическим нагрузкам по сравнению с клеями на ПВА основе.

Хранение и техника безопасности:

Хранить в прохладном месте, при температуре между 5-30°C. Избегать прямого длительного попадания солнечных лучей..

Срок хранения 12 месяцев при температуре 20°C .

Во время работы с продуктом необходимо использовать резиновые перчатки.

В случае попадания продукта на кожу или одежду промыть водой с мылом.

Промыть контейнера, ролики и щетки сразу после использования

Фасовка:

Смола:

Контейнер 1200 кг.

Отвердитель:

Бочка 250 кг

Все предоставляемые рекомендации основываются на обширных научных исследованиях  и на реальном опыте. Однако, большое разнообразие требований при рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.