# PRESSTICK 346

Описание: Presstick 346 – клей на основе ПУ дисперсии. Предназначен для мембранного прессования пленки ПВХ на МДФ. Может наноситься как при помощи спрея, так и при помощи валика.

# Техническое описание:

# Сухой остаток :                   						 42±1%

# Вязкость при 23ºС( Брукфильд скорость

– 20 rpm, шпиндель 2):						 830 cps

Плотность:								 1.05±0.01 гр./см3

pH ~ 7

Расход:						                         50-80 гр./м2

Внешний вид:							  белая жидкость

Минимальная температура пленкообразования:			  5 ºС

Минимальная температура активации:				  70-80 ºС

Термостойкость клеевого шва:					  110 ºС

Хранение: 5 месяцев в оригинальной упаковке при температуре не ниже 5ºС и не выше 30ºС.

Меры предосторожности: При нанесении при помощи спрея избегать контакта и  вдыхания взвеси.