| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND SERTIFICATION (ISC) |
| --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ проект |

КЛЕИ ДЛЯ НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Общие технические условия

(EN 301-2005, NEQ)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2013

Предисловие

Цели, основные  принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации  установлены в ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2.-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко), отделением ОАО «НИЦ «Строительство»; ООО «Акзо Нобель ЛКМ в Деревообработке» концерна Акзо Нобель

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от       г. №      межгосударственный стандарт ГОСТ     введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств, принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение

1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Термины и определения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Классификация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Технические требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6  Правила приемки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7  Методы испытаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8  Транспортирование и хранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

9  Гарантии изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Приложение А (справочное). Необходимый перечень и объем квалификационных испытаний клеевых соединений в зависимости от предполагаемого типа клея

Приложение Б (обязательное). Методика испытаний по определению соответствия внешнего вида

Приложение В (обязательное). Методика испытаний по определению массовой доли сухого остатка (нелетучих веществ)

Приложение Г (обязательное). Методика испытаний по определению водородного показателя рН

Приложение Д (обязательное). Методика испытаний по определению условной рабочей жизнеспособности и динамической вязкости

Введение

Целью настоящего стандарта является установление единых требований к клеям, а также клеевым соединениям несущих клееных деревянных конструкций. В стандарте представлена классификация клеев, установлены технические требования к клеям и клеевым соединениям, методы испытаний, правила приемки, транспортирования и хранения.

В данный документ был включен ряд новых положений, отражающих достижения последних лет, а также учтён ряд положений европейского стандарта: EN 301-2005 ««Фенольные клеи и аминопластики для несущих деревянных конструкций: Классификация и требования к работе».

В разработке стандарта принимали участие: сотрудники ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко к.т.н. А.А. Погорельцев (руководитель работы), засл. деят. науки РФ, д.т.н., проф. Л.М. Ковальчук, д.т.н. С.Б. Турковский, к.т.н. И.П. Преображенская, А.Д. Ломакин, Ю.Ю. Славик,  инж. А.Н. Пьянов, Д.С. Солоницын; сотрудники ООО «Акзо Нобель ЛКМД» С. В. Глебов, М. М. Молчанов, И. И. Сирота, сотрудник ООО «ЦНИПС ЛДК» Смирнов П. Н.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Общие технические условия

Glue for load bearing structures. General specifications

Дата введения - _______

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на клеи для деревянных клееных несущих конструкций (далее – клеи) и устанавливает классификацию, общие технические требования, методы испытаний, правила приемки и оценки их качества при входном контроле на заводах изготовителях КДК, а также определяет требования к эксплуатационным характеристикам.

Клеи, выпускаемые по настоящему стандарту, допускается применять для изготовления других клееных деревянных деталей и изделий ( декоративных стоек, щитовых деталей и др.) в тех случаях, когда требуется высокая водо- и атмосферостойкость клеевых соединений.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативных и технических документов, а также технологической документации на их применение.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие документы:

ГОСТ 20850-2013 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82Е Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25271-93 Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду

### ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ……Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на прочность клеевых соединений.

ГОСТ…. .Конструкции деревянные клееные.  Методы испытаний на долговечность  клеевых соединений

ГОСТ «Конструкции деревянные клееные. Метод определения длительной прочности клеевых соединений».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим  информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Основные термины и определения представлены в ГОСТ 20850, в настоящем стандарте дополнительно применены следующие термины и определения:

Квалификационные испытания: Едино разовые испытания, проводимые аккредитованными организациями для определения соответствия конкретной торговой марки клея соответствующему типу.

Тип клея: Клей, обеспечивающий прочность, в том числе и длительную, а также стойкость клеевых соединений, необходимую для применения в конструкциях определенной функциональной ответственности, а также определенных условий эксплуатации.

Жизнеспособность клея: Период времени между моментом смешивания клея и отвердителя и моментом, пока смесь еще может быть использована.

Динамическая вязкость: Характеристика клея, по величине которой частично делается выбор клея для применения в конкретном случае. Определяется вискозиметрами ротационного типа по крутящему моменту с установленной скоростью ротора или по скорости вращения ротора при заданном крутящем моменте.

Феноло-формальдегидные (ФФ) клеи: Двухкомпонентные клеи на основе феноло-формальдегидных смол, отверждаемые с помощью кислых отвердителей.

Феноло-резорцино-формальдегидные (ФРФ) клеи: Двухкомпонентные клеи на основе феноло- резорцино-формальдегидных смол, отверждаемые с помощью щелочных отвердителей.

Аминопластиковые клеи (АП): Двухкомпонентные клеи, состоящие из смол на основе аминопластов (меламино-формальдегидных, мочевино-меламино-формальдегидных) и наполнителей (пластификаторов), отверждаемые с помощью кислых отвердителей.

Полимер-изоцианатные эмульсии (ЭПИ клеи): Двухкомпонентные клеи, состоящие из водной эмульсии полимеров или смеси водных эмульсий полимеров и  изоцианатного отвердителя.

Однокомпонентные полиуретановые (ПУ) клеи: клеи на основе уретановых полимеров, образующих поперечные связи при реакции с водой.

4 Классификация

4.1 Используемые клеи должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, условиям договоров на поставку и изготавливаться по технологической документации изготовителя.

4.2 Клеи в зависимости от прочности, в том числе длительной, и стойкости относят к I, II или III типу. Классификация типов клеев, в зависимости от вида клея по смоляному компоненту и способу нанесения, представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Тип клея | По виду смоляного компонента | Способ нанесения |
| --- | --- | --- |
| I | ФФ; ФРФ; АП | В виде клеевой смеси (предварительное перемешивание компонентов) |
| II | ФРФ; АП | Раздельное нанесение компонентов |
| III | ЭПИ | В виде клеевой смеси (предварительное перемешивание компонентов) |
|  | ПУ | В виде однокомпонентного состава |
| Примечание. 1.Область применения указанных типов клеев, в зависимости от класса функционального назначения конструкций и условий их эксплуатации, приведена в ГОСТ 20850. 2. Допускается использование эпоксидного клея для вклеивания металлических стержней, а также склеивания древесины с древесиной и древесными материалами. |

5 Технические требования

5.1 Применяемые клеи конкретных марок, в зависимости от их типа, должны обеспечивать стойкость клеевых соединений к различным температурно-влажностным воздействиям, а также прочность клеевых соединений, в том числе и длительную не ниже групп и значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Тип клея | Водостойкость | Стойкость к цикличным температур-но-влажностным воздействиям | Теплостойкость | Морозостойкость | Максимальное расслаивание при испытаниях, % | Предел прочности на сдвиг при растяжении вдоль волокон, МПа | Длительная прочность клеевых соединений, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | повышенная | повышенная | повышенная или нормальная | нормальная | 5 | 9 | 100 |
| II | повышенная | повышенная | повышенная или нормальная | нормальная | 5 | 9 | 50 |
| III | повышенная | - | нормальная | нормальная | 10 | 9 | - |
| Примечание. 1. Область применения указанных типов клеев, в зависимости от класса функционального назначения конструкций и условий их эксплуатации, приведена в ГОСТ 20850. 2. Предел прочности на сдвиг при растяжении определяется на образцах с толщиной клеевого шва 0,5 мм. |

5.2 Включение конкретных марок клеев в тип I, II или III должно выполняться после проведения квалификационных испытаний в сторонней аккредитованной лаборатории (организации). Необходимый перечень и объем испытаний клеевых соединений в зависимости от предполагаемого типа клея представлен в приложении А.

5.3 Показатели качества клеев устанавливают в нормативных и технических документах на клеи конкретных марок по следующему перечню показателей, включая внешний вид:

Физико-химические показатели:

- массовая доля сухого остатка;

- водородный показатель рН;

Технологические показатели:

- жизнеспособность и динамическая вязкость;

- параметры нанесения клея, сборки и прессования;

- время полного отверждения.

5.3.1 По внешнему виду клеи (клеевые компоненты) должны быть однородного (без видимых посторонних включений) и однотонного по цвету состава. Допускается легкое изменение оттенков по цвету в пределах одной партии клея.

5.3.2 Для клеев типов I, II предельные отклонения значения показателя массовой доли сухого остатка (нелетучих веществ) не должны превышать ±3,0 %.

5.3.3 Предельные отклонения значения водородного показателя (рН) клеевых материалов не должны превышать ±10,0 %.

5.4 Требования к: приготовлению клеев (включая дозировку смоляного компонента, отвердителя и других компонентов, определение рабочей жизнеспособности); технологии их применения (параметры склейки, сборки, прессования и нормы расхода клеевых материалов); условиям изготовления конструкций (температура и влажность воздуха) - устанавливают в техническом документе на клеи и в технологическом регламенте производства элементов КДК.

6 Правила приемки

6.1 Клеи (компоненты клея) должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя КДК.

Клеи (компоненты клея) принимают партиями. За партию принимают количество клея (компонентов клея), однородное по качеству и сопровождаемое одним документом о качестве. Масса партии должна быть не более 60 т.

6.2 Качество клея (компонентов клея) подтверждают путем проведения:

- входного контроля;

- приемо-сдаточных и периодических испытаний клеевых соединений, проводимых заводской лабораторией или службой качества предприятия-изготовителя;

- сертификационных и квалификационных испытаний (при необходимости), проводимых в сторонних аккредитованных испытательных лабораториях.

6.3 Порядок проведения входного контроля качества материалов устанавливают в технологическом регламенте завода-изготовителя КДК, с учетом требований нормативного документа на эти материалы, а также договоров на их поставку, но не менее чем от 3% емкостей готовой продукции, соответствующей требованиям п. 7.1.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю, проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке или удвоенном объеме пробы. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

Перечень контролируемых характеристик клеев (компонентов клеев) при входном контроле должен включать следующие показатели:

- внешний вид;

- массовая доля сухого остатка;

- водородный показатель рН;

- жизнеспособность и динамическая вязкость.

6.4 При поставках клея каждую партию оформляют документом о качестве (паспортом),  в котором должны быть отражены следующие сведения:

- наименование фирмы-изготовителя клея;

- наименование и адрес фирмы-продавца;

- наименование и марка клея (компонентов клея);

- тип клея;

- номер договора на поставку;

- число мест (упаковок) и их масса;

- номер настоящего стандарта и технических условий;

- дата изготовления.

Рекомендуется приводить в документе о качестве основные технические характеристики, данные по сертификации, срок хранения, гарантии изготовителя и другую информацию, уточняющую условия и порядок применения клеевых материалов.

6.5 Правила приемки допускается уточнять в договоре (контракте) на поставку.

7 Методы испытаний

7.1 Испытания по определению водостойкости, стойкости к цикличным температурно-влажностным воздействиям, тепло- и морозостойкости клеевых соединений проводят по ГОСТ «Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на долговечность».

7.2 Испытания по определению стойкости к расслаиванию проводят по методу Д по ГОСТ «Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на долговечность» с тремя полными циклами испытаний.

7.3 Испытания по определению прочности клеевых соединений при растяжении вдоль волокон проводят по ГОСТ «Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на прочность».

7.4 Испытания по определению длительной прочности проводят по ГОСТ «Конструкции деревянные клееные. Метод определения длительной прочности клеевых соединений».

7.5 Испытания по определению: внешнего вида клея, массовой доли сухого остатка, водородного показателя рН, условной жизнеспособности и динамической вязкости выполняют по методикам соответственно представленным в приложениях Б, В, Г и Д.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Требования к транспортированию и хранению клеевых материалов устанавливают в стандартах организаций на конкретные виды клеев и (или) в договорах на поставку продукции, при этом условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность клеевых материалов, а также требования безопасности (в том числе экологические).

При необходимости, материалы следует перевозить в термозащитных транспортных средствах.

8.2 Компоненты клея хранят при 5 - 20 °С в плотно закрытой таре, защищенной от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие клея и его компонентов требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем области применения клея,  правил транспортирования, хранения и технологических рекомендаций изготовителя. Гарантийный срок устанавливают в договорах на поставку продукции.

Приложение А

(справочное)

Необходимый перечень и объем квалификационных испытаний клеевых соединений в зависимости от предполагаемого типа клея

| Тип клея | Необходимое количество образцов при испытаниях, шт. |
| --- | --- |
|  | Водостойкость | Стойкость к цикличным температур-но-влажностным воздействиям | Теплостойкость | Морозостойкость | Максимальное расслаивание при испытаниях, % | Предел прочности на сдвиг при растяжении вдоль волокон, МПа | Длительная прочность клеевых соединений, лет |
| I | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 10 | 1) |
| II | 50 | 50 | 20 | 20 | 4 | 10 | 1) |
| III | 50 | - | 20 | 20 | 4 | 10 | - |
| Примечание. Общее количество образцов смотреть в ГОСТ определение длительной прочности клеевых соединений. Предел прочности на сдвиг при растяжении определяется на образцах с толщиной клеевого шва 0,5 мм. |

Приложение Б

(обязательное)

методика испытаний по определению соответствия внешнего вида

Внешний вид (наличие посторонних включений и однотонность цвета) прозрачных клеевых материалов определяют визуально без применения увеличительных приборов с расстояния 30 − 50 см просмотром испытываемой пробы в проходящем свете в пробирке П-1-16-150 ХС по ГОСТ 25336. Внешний вид непрозрачных клеевых материалов определяют путем нанесения примерно 10 мл материала на стеклянную подложку размером 10х10 см. При осмотре невооруженным глазом не должно быть обнаружено посторонних включений.

Приложение В

(обязательное)

методика испытаний по определению массовой доли сухого остатка (нелетучих веществ)

Массовая доля сухого остатка определяется для смоляного компонента клеев на основе ФФ, МФ, ММФ и ФРФ. ПУ клеи представляют собой клеи со 100% содержанием нелетучих веществ.

1 Средства испытаний

- шкаф сушильный с терморегулятором, поддерживающий температуру 105ºС;

- весы лабораторные общего назначения высокого класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г или любые другие с соответствующим метрологическими характеристиками;

- посуда: эксикатор по ГОСТ 25336; крышки из жести диаметром 60 мм или стаканчики для взвешивания типа СН 60/14, СН 45/13 или СН 32/12 по ГОСТ 25336.

2 Проведение испытаний

Пробу клея массой 1,9 − 2,1 г наливают в предварительно прокаленные и взвешенные крышки или стаканчики, после чего взвешивают и помещают  в сушильный шкаф, где выдерживают при температуре (100 ± 1) °С в течение 3 ч. Затем посуду с пробой на 15 мин помещают в эксикатор и повторно взвешивают. Все взвешивания производят с точностью 0,01 г. Образцы выдерживают в сушильном шкафу до достижения ими постоянной массы.

3.3 Обработка результатов

Массовую долю нелетучих веществ Х, %, определяют по формуле:

,                                                    (1)

где m − масса крышки с навеской пробы клея после сушки, г;

m1 − масса крышки, г;

m2 − масса крышки с навеской пробы клея до сушки, г.

Приложение Г

(обязательное)

методика испытаний по определению водородного показателя рН

Значение  показателя рН определяют потенциометрическим методом при помощи рН-метров лабораторного типа или ионометра по НД с погрешностью измерения не более 0,1 ед. рН, с использованием буферных растворов рН 7, рН 4, рН 9 в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору, и при температуре испытаний, рекомендованной производителем клея . Если  требования отсутствуют, испытания  рекомендуется  проводить при температуре (23 ± 2)°С.

Приложение Д

(обязательное)

методика испытаний по определению условной рабочей жизнеспособности и динамической вязкости

1 Для испытаний используют вискозиметр Брукфильда по ГОСТ 25271, водяную баню (20 ± 0,5) °С для поддержания температуры клея, мерный стакан емкостью 200 − 500 мл с толщиной стенок не более 1 мм (по рекомендациям производителей клеев допускается устанавливать другой температурный диапазон, например, (25 ± 1) °С). Температура хранения компонентов клея и температура воздуха на всех стадиях испытаний должна быть в пределах, установленных для температуры испытываемого клея. Относительная влажность воздуха в помещении для испытаний должна быть (65 ± 5) %.

2 Взвешивают в стакане 100 г смоляного компонента. Добавляют количество отвердителя согласно рецептуре, рекомендуемой производителем клея. Взвешивание проводят с точностью не менее 0,1 г. Мерный стакан должен быть заполнен не более чем на 2/3 объема и должен оставаться открытым на протяжении всего испытания.

В течение 5 мин вручную перемешивают клей. После этого мерный стакан помещают в водяную баню с температурой (20 ± 0,5) °С, уровень воды в которой должен превышать уровень клея. На время проведения каждого измерения стакан вынимают из водяной бани. Во время проведения измерений температура клея должна быть (20±1)°С.

3 Перед началом испытания подбирают номер шпинделя (насадки) для вискозиметра Брукфильда так, чтобы показания прибора находились в диапазоне значений приборной шкалы от 20% до 95% (либо используют рекомендации производителя клея).

Вязкость определяют с интервалами 15 мин, начиная с момента добавления отвердителя к смоляному компоненту и заканчивая измерением, результат которого должен показать вязкость свыше 25000 мПа(с. Сразу после снятия показания прибора необходимо измерить и зафиксировать температуру  клея.

Для обеспечения однородности за 1 мин до каждого включения вискозиметра клей медленно и аккуратно перемешивают вручную втечение 15 с.

4 Определение вязкости клея проводят в соответствии с инструкцией к вискозиметру. Шпиндель вискозиметра при вращении должен находиться строго в вертикальном положении. Частота вращения шпинделя – 20 об/мин. Время вращения шпинделя при каждом измерении должно быть 30 с (если нет других указаний). После каждого измерения шпиндель промывают и высушивают.

5 Время между добавлением отвердителя к смоляному компоненту и измерением вязкости, результат которого превысил 25000 мПа(с, принимают за условную рабочую жизнеспособность клея.

Результат измерения  по шкале вискозиметра фиксируют в лабораторном журнале.

Примечание  − Для клеев с высокой тиксотропией допускается повышать значение точки отсчета конечной вязкости до 30 000 мПа(с и использовать другую частоту вращения шпинделя, о чем делается отметка в лабораторном журнале и протоколе испытаний.

6. Определение динамической вязкости

Динамическую вязкость η, мПа(с, определяют по формуле

,                                                                  (2)

где 	− коэффициент, принимаемый согласно инструкции к вискозиметру, в зависимости от номера шпинделя вискозиметра, примененного при   измерении;

− показатель шкалы вискозиметра при измерении.

Например, при использовании вискозиметра Брукфильда модели RVF коэффициент k принимают в соответствии с таблицей Г1.

Таблица Г1 – Коэффициент k  вискозиметра Брукфильда модели RVF

| Номер шпинделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент k | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 |

7 Протокол испытаний должен включать в себя следующую информацию о результатах испытаний: модель вискозиметра, частоту вращения и используемый номер шпинделя вискозиметра,  значения условной рабочей жизнеспособности и динамической вязкости.

УДК  678.652 ´41: 006.354            МКС  83.180                   Л27                                   ОКП

Ключевые слова: клей, компоненты клея, сухой остаток, динамическая вязкость, жизнеспособность клея, водородный показатель, сборка, прессование, стойкость

Руководитель организации разработчика

ЦНИИСК – филиал ОАО «НИЦ «Строительство»

Директор института						Ведяков И.И.

Руководитель разработки

Заведующий ЛНДК				        		Погорельцев А.А.

Исполнители:

Советник, Заслуженный деятель науки РФ,

д.т.н., проф. 										Ковальчук Л.М.

Заведующий сектором ЛНДК, к.т.н.						Ломакин А.Д.

Главный научный сотрудник ЛНДК, к.т.н.					Преображенская И.П.

Главный научный сотрудник ЛНДК, к.т.н.				 	Славик Ю.Ю.

Научный сотрудник ЛНДК								Пьянов А.Н.

Научный сотрудник ЛНДК								Солоницын Д.С.

Соисполнители:

ООО «Акзо Нобель ЛКМ в Деревообработке»

концерна Акзо Нобель

Директор 											Глебов С.В.

Руководитель отдела ОЭМ								Молчанов М.И.

Эксперт по продукции									Сирота И.И.