|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ХХХХХ– 2013 |
| --- | --- | --- |

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Технические условия

Издание официальное

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, ООО «ДСК «Славянский».

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от        №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта, соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

© Стандартинформ 2013

Содержание

| 1 Область применения | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 5 |
| 4 Типы и условные обозначения панелей | – |
| 4.1 Типы панелей | 5 |
| 4.2 Условные обозначения панелей | 5 |
| 5 Технические требования | – |
| 5.1 Требования к конструкции панелей | 6 |
| 5.2 Геометрические параметры панелей | 9 |
| 5.3 Требования к каркасу и обшивкам | 10 |
| 5.4 Требования к материалам | 11 |
| 5.5 Маркировка | 12 |
| 6 Правила приемки | 13 |
| 7 Методы контроля и испытаний | 14 |
| 8 Транспортирование и хранение | 16 |
| 9 Монтаж и эксплуатация | 16 |
| 10 Гарантии изготовителя | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Конструкция панелей с деревянным |  |
| каркасом | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое) Узел крепления монтажных |  |
| петель к панели | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Узел установки и крепления панели на железобетонном перекрытии здания | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Рекомендации по проектированию | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Требования по безопасности труда и охране окружающей среды при изготовлении панелей | 25 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Технические условия

Дата введения – 2013–ХХ–ХХ

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стеновые панели с деревянным каркасом (далее панели), ненесущие, предназначенные для применения в составе многослойных ограждающих конструкций многоэтажных зданий с железобетонным каркасом.

Стандарт не распространяется на несущие и самонесущие панели, а также на панели с наружной отделкой.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и оценки соответствия качества панелей требованиям настоящего стандарта по результатам измерений и испытаний.

Стандарт обеспечивает требования Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004–90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху санитарной зоны.

ГОСТ 12.1.010–76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

Издание официальное

ГОСТ 12.1.030–81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009–76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.020–80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 12.3.047–98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.021–75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 17.0.0.02–79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 1145–80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры.

ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры.

ГОСТ 7016–82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности.

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 9330–76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры.

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15613.1–84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности при скалывании вдоль волокон.

ГОСТ 15613.4–78 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе.

ГОСТ 17005–82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений.

ГОСТ 19414–90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям.

ГОСТ 20022.2–80 Защита древесины. Классификация.

ГОСТ 23166–99 Блоки оконные. Общие технические условия.

ГОСТ 25621–83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические условия.

ГОСТ 26254–84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

ГОСТ 26816–86 Плиты цементностружечные. Технические условия.

ГОСТ 26433.1–89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 27296–87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения.

ГОСТ 30244–94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30247.0–94 Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1–94 Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ГОСТ 30403–96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности.

ГОСТ 30971–2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.

ГОСТ 31251–2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность.

ГОСТ Р 51829–2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия.

ГОСТ Р 54257–2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Многослойная ограждающая конструкция наружных стен здания: конструкция, включающая панель с деревянным каркасом, наружное утепление (или без него), воздушный вентилируемый зазор, наружную облицовку.

3.2 Панель ненесущая: Панель, не предназначенная для опирания на неё конструкций здания или навесного фасада (за исключением оконных и дверных блоков и легкого навесного оборудования).

3.3 Панель с деревянным каркасом: Панель, включающая деревянный каркас, заполненный теплоизоляционным материалом, наружную и внутреннюю обшивки из листовых материалов.

# 4 Типы и условные обозначения панелей

# 4.1 Типы панелей

# 4.1.1 Панели подразделяют по следующим признакам, характеризующим их типы:

# – габаритным размерам;

# – материалу обшивок;

# – виду и количеству проёмов.

# 4.2 Условные обозначения панелей

# 4.2.1 Условные обозначения панелей состоят из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

# 4.2.2 Первая буквенно-цифровая группа содержит индекс панели – СПД (стеновая панель с деревянным каркасом), габаритные номинальные размеры, значения которых округляют до целого числа в большую сторону: длину и высоту в дециметрах, толщину в сантиметрах.

# Все числа, входящие в первую группу, должны быть разделены точками.

# Во второй буквенно-цифровой группе указывают сокращенное наименование листового материала, применяемого для наружной и внутренней обшивок, и его толщину:

# Цсп12 – цементностружечная плита толщиной 12 мм;

# Гсп12 – гипсостружечная плита толщиной 12 мм;

# Гвл12 – гипсоволокнистый лист толщиной 12 мм;

# Смл10 – стекломагнезитовый лист толщиной 10 мм.

# В третьей группе указываются виды проёмов:

# О – оконный проём;

# Д – дверной проём;

# Б – балконный проём (совмещённый оконный и дверной проём).

# В четвёртую группу включают обозначения конструктивных особенностей панелей, в том числе положения, размеров, вида заполнения проёмов, наличия и положения закладных деталей, наличия дополнительных отверстий, вырезов. Конструктивные особенности панелей следует обозначать в марке арабскими цифрами или строчными буквами, разделенными точками.

# Пример условного обозначения панели длиной 5980 мм, высотой 2800 мм, толщиной 169 мм (типоразмер СПД60.28.17), с наружной обшивкой из цементностружечной плиты толщиной 12 мм, с внутренней обшивкой из гипсостружечной плиты толщиной 12 мм, с оконным и балконным проёмами:

# СПД60.28.17-Цсп12Гсп12-ОБ

# 5 Технические требования

5.1 Требования к конструкции панелей

5.1.1 Панели в составе многослойной ограждающей конструкции должны отвечать требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиям действующей нормативной документации по тепловой защите зданий и по защите от шума.

5.1.2 Панели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, проектной, конструкторской и технологической документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

5.1.3 Панель состоит из деревянного каркаса, утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции, наружной и внутренней обшивки (прил. А, рис. А.1).

5.1.4 Каркас панелей состоит из деревянных вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхний и нижний пояса, перемычки над и под оконными и дверными проемами) и проставочных брусков. Стойки в каркасе панелей должны располагаться с шагом между осями не более 625 мм.

5.1.5 Конструкция панелей должна обеспечивать их прочность и жёсткость при транспортировании, складировании, монтаже и эксплуатации при всех возможных видах воздействий (с учётом длительности приложения постоянных нагрузок), включая ветровые, температурно-влажностные, осадочные, сейсмические (с сейсмичностью 7 и более балов), при сроке эксплуатации не менее 50 лет (без ухудшения физико-механических свойств более чем на 20%) с соблюдением требований ГОСТ Р 54257.

5.1.6 Панели изготавливаются без проёмов или с оконными и (или) дверными проёмами. Типы каркасов приведены в Приложении А, рис. А.2.

5.1.7 Наружные и внутренние обшивки каркаса панелей должны выполняться из листовых материалов группы горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244: цементностружечных плит – по ГОСТ 26816, гипсоволокнистых листов – по ГОСТ 51829, гипсостружечных плит и стекломагнезитовых листов – по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке. Толщина материалов для обшивок определяется проектной документацией.

5.1.8 В качестве утеплителя должны применяться негорючие (НГ – по ГОСТ 30244) минераловатные плиты на синтетическом связующем – по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

5.1.9 Пароизоляция должна быть установлена между внутренней обшивкой панели и утеплителем. В качестве пароизоляции должна применяться полиэтиленовая плёнка – по ГОСТ 10354, толщиной не менее  150 мкм.

5.1.10 Наружные поверхности древесины нижнего и верхнего поясов, боковых стоек каркаса панели должны быть гидроизолированы. Вид и марка гидроизоляционного материала устанавливается проектной документацией.

5.1.11 Поверхность древесины в оконных и дверных проёмах должна быть закрыта обшивками из листовых материалов группы горючести не ниже Г1 – по ГОСТ 30244 (п. 5.1.7).

5.1.12 Панели могут иметь четверти в проемах для установки оконных и дверных блоков, закладные детали, предназначенные для крепления приборов отопления, надоконных карнизов, подоконных досок.

5.1.13 Окна и двери, предназначенные для установки в панели, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166; узлы примыкания – по ГОСТ 30971.

5.1.14 В панелях не должно быть сквозных металлических деталей, выходящих на внешнюю и внутреннюю стороны.

5.1.15 Панели с проемами должны поставляться с установленными оконными и (или) дверными блоками или без них по согласованию с заказчиком.

5.1.16 Панели должны иметь монтажные петли, соответствующие требованиям действующей нормативной документации. Петли должны быть закреплены к верхнему поясу каркаса панели (Приложение Б).

Монтажные петли должны обеспечивать необходимую прочность и надежность при подъеме и монтаже панелей.

5.2 Геометрические параметры панелей

5.2.1 Габаритные размеры панелей устанавливаются исходя из расстояний между несущими конструкциями здания в соответствии с проектной документацией.

Максимальные допустимые размеры определяются исходя из технологической возможности производства, условий транспортировки и не должны превышать 12 м по длине и 3 м по высоте.

5.2.2 Толщина панели устанавливается в проектной документации исходя из требуемого сопротивления теплопередаче с учётом обеспечения её жёсткости и прочности.

5.2.3 Значения предельных отклонений геометрических параметров панелей не должны превышать величин, указанных в таблице 1.

Таблица1 – Отклонения геометрических параметров стеновых панелей

| Отклонение размеров панели | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| По длине для панелей: длиной до 4000 мм свыше 4000 мм до 8000 мм свыше 8000 мм По высоте По толщине | (6,0 (8,0 (12,0 (4,0 (5,0 |
| Разность длин диагоналей панели при длине, не более: до 4000 мм свыше 4000 мм до 8000 мм свыше 8000 мм | 9,0 12,0 18,0 |

5.2.4 Каркас панели должен иметь правильную геометрическую форму. Отклонение от прямолинейности граней панели не должно превышать на длине 2 м ± 2,0 мм.

5.2.5 Отклонения от проектных размеров проемов в панелях не должны превышать ± 5,0 мм.

5.3 Требования к каркасу и обшивкам

5.3.1 Каркас панелей изготавливают из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) – по ГОСТ 8486.

5.3.2 Пояса и стойки каркаса панели изготавливают цельными или клеёными по длине и ширине. Склеивание по длине должно производиться на зубчатый шип – по ГОСТ 19414, а по ширине – на гладкую фугу – по ГОСТ 9330.

5.3.3 Прочность клеевого соединения клееных заготовок должна быть не менее, МПа:

на скалывание – 5,0;

на изгиб для деталей, склеенных на зубчатый шип:

при нагружении кромки – 24,0;

при нагружении пласти – 27,0.

5.3.4 Клеевые соединения должны быть водостойкими – по ГОСТ 17005 (не ниже группы «Средняя Б»).

5.3.5 Предельные отклонения деталей поясов и стоек каркаса панели от номинальных размеров не должны превышать:

| – по ширине | ±1,5 мм; |
| --- | --- |
| – по длине | ±2,0 мм; |
| – по толщине | ±2,0 мм. |

5.3.6 Шероховатость поверхности древесины Rm – по ГОСТ 7016 для деталей каркаса должна быть не более 320 мкм.

5.3.7 Все деревянные поверхности каркаса панели должны быть обработаны антисептиком. В качестве антисептика должны применяться материалы, установленные проектной документацией и не ниже III класса условной службы – по ГОСТ 20022.2.

5.3.8 Для соединения деталей каркаса должны применяться гвозди строительные – по ГОСТ 4028. Размеры гвоздей устанавливают в проектной документации.

5.3.9 Стыки листов обшивок панели должны находиться на стойках деревянного каркаса или на проставочных брусках. Между смежными листами обшивок должны быть зазоры величиной от 4 мм до 6 мм.

Наружная обшивка панелей должна выполняться без горизонтальных стыков.

5.3.10 Крепление обшивок к элементам каркаса панели должно производиться оцинкованными металлическими скобами, по нормативной документации, утверждённой в установленном порядке или шурупами с потайной головкой и антикоррозийным покрытием – по ГОСТ 1145. Размеры и шаг установки крепежа устанавливают в проектной документации.

5.3.11 На наружной и внутренней поверхностях панелей не допускаются трещины и пробоины в листах обшивки.

5.3.12 На наружных и внутренних поверхностях панелей допускаются:

– разность толщин смежных листов обшивок величиной не более 2,0 мм;

– сколы по кромкам обшивок в зоне установки крепежа длиной не более 20 мм и глубиной не более ½ толщины обшивки;

– выступающие на поверхность скобы или головки шурупов с величиной выступа не более 1 мм.

5.3.13 В наружной обшивке зазоры между смежными листами должны быть заполнены паропроницаемым герметиком на акриловой или силиконовой основе. Вид и марку герметика устанавливают в проектной документации.

5.4 Требования к материалам

5.4.1 Пороки и дефекты деревянных заготовок для поясов и стоек каркаса панели ограничивают нормами, установленными для пиломатериалов 2 сорта – по ГОСТ 8486.

5.4.2 Влажность древесины заготовок и деталей каркаса панели должна быть (16±2) %.

5.4.3 Минераловатные плиты на синтетическом связующем должны быть из сырьевой смеси на основе горных пород базальтовой группы, температурой плавления не менее 1000°С и плотностью не менее 35 кг/м3. Марку плит устанавливают в проектной документации.

5.4.4 Применяемые для установки оконных и дверных блоков крепёжные, уплотняющие и герметизирующие материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 30971 и ГОСТ 25621.

5.5 Маркировка

5.5.1 На внутренней поверхности панели, на верхней и на одной из боковых граней, должна быть нанесена несмываемой краской маркировка панели. Маркировка должна содержать условное обозначение панели.

На внутренней поверхности панели маркировка дополнительно должна содержать:

– товарный (при наличии) знак или наименование предприятия-изготовителя;

– штамп технического контроля;

– дату изготовления (месяц, год);

– заводской номер панели.

5.5.2 Каждая партия отгружаемых панелей должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:

– наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя;

– номер и дату выдачи документа;

– дату изготовления панелей (месяц, год);

– заводской номер и условное обозначение панели;

– обозначение настоящего стандарта;

– штамп технического контроля.

# 6 Правила приемки

6.1 Панели подлежат приемке службой технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2 Приемку панелей проводят партиями. На каждую партию панелей оформляется документ о качестве. Размер партии определяется количеством панелей, изготовленных в пределах одной смены.

6.3 Приемку панелей проводят на основе результатов:

– входного контроля качества покупаемых материалов и изделий;

– операционного контроля в процессе производства;

– приемочного контроля готовых панелей;

– контрольных приёмо-сдаточных испытаний партии панелей;

– периодических испытаний, проводимых в независимых испытательных центрах.

6.4 Входной контроль включает в себя проверку соответствия комплектующих материалов и изделий требованиям п. 5.1.7, п. 5.1.8, п. 5.1.9, п. 5.1.13, п. 5.1.16, п. 5.3.4, п. 5.3.7, п. 5.3.8, п. 5.3.13, п. 5.4.

6.5 Операционный контроль в процессе производства проводится в порядке, предусмотренном технологической документацией предприятия-изготовителя, и должен включать контроль выполнения требований п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.3.5, п. 5.3.6, п. 5.4.1 и п. 5.4.2.

6.6 Приемочный контроль проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют:

– внешний вид панелей;

– соответствие габаритным размерам;

– размеры и положение проёмов по длине и высоте;

– размеры зазоров в обшивках панели;

– правильность монтажа оконных и балконных дверных блоков;

– работу оконных приборов и петель;

– соответствие маркировки проектной документации.

На готовые панели, прошедшие приёмочный контроль, ставится штамп технического контроля в соответствии с требованиями п. 5.5.1. Панели, не прошедшие приёмочный контроль хотя бы по одному показателю, отбраковывают.

6.7 Контрольные приёмо-сдаточные испытания проводятся не реже одного раза в смену. При этом контролируют:

– отклонения от габаритных размеров;

– отклонения от проектных размеров проёмов;

– разность длин диагоналей;

– соответствие маркировки проектной документации.

Испытания проводят на трёх образцах.

В случае отрицательного результата хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку панелей на удвоенном числе образцов по показателю, имевшему отрицательный результат испытаний. При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным требованиям, контролируемую и последующую партии панелей подвергают сплошному контролю (разбраковке). При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному порядку приёмо-сдаточных испытаний.

6.8 Периодические испытания прочности и водостойкости клеевых соединений на соответствие требованиям п. 5.3.3 и п. 5.3.4 проводят не реже одного раза в квартал и при использовании новой партии клея.

6.9 Периодические испытания на соответствие панелей требованиям по пожаробезопасности, тепловой защите и защите от шума (п. 5.1.1) проводят, как правило, не реже в пять лет, а также при изменении конструкции панелей или при использовании новых материалов.

# 7 Методы контроля и испытаний

7.1 Методы входного и производственного операционного контроля качества устанавливают в технологической документации.

7.2 Методы приёмочного контроля и приёмо-сдаточных испытаний

7.2.1 Внешний вид панелей контролируют на соответствие требованиям п. 5.3.11 и п. 5.3.12, а также  проверяют наличие маркировки, монтажных петель и целостность гидроизоляционного материала.

7.2.2 Величины разности толщин смежных листов обшивок, сколов по кромкам обшивок в зоне установки крепежа, выступов скоб или головок шурупов над поверхностью обшивки проверяют при помощи металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502 и штангенциркуля типа I по ГОСТ 166.

7.2.3 Габаритные размеры панелей, прямолинейность граней, положение проемов по длине и высоте определяют с использованием методов, установленных ГОСТ 26433.1.

7.2.4 Отклонения от габаритных размеров, отклонения от проектных размеров проёмов, разность длин диагоналей и размеры зазоров в обшивках панели определяют при помощи металлической измерительной рулетки по ГОСТ 7502.

7.2.5 Качество монтажа оконных и дверных блоков в панели и работу приборов и петель проверяют в соответствии с требованиями ГОСТ 23166.

7.3 Методы проведения периодических испытаний

7.3.1 Прочность и водостойкость клеевых соединений определяют по протоколам испытаний – по ГОСТ 15613.1, ГОСТ 15613.4 и ГОСТ 17005.

7.3.2 Сопротивление теплопередаче панелей определяют в составе ограждающей конструкции – по ГОСТ 26254.

7.3.3 Звукоизоляцию панелей определяют в составе ограждающей конструкции – по ГОСТ 27296.

7.3.4 Определение показателей пожарной безопасности панелей проводят в составе ограждающих конструкций:

– на пожарную опасность с внешней стороны – по ГОСТ 31251;

– на пожарную опасность с внутренней стороны – по ГОСТ 30403;

– на огнестойкость – по ГОСТ 30247.1; ГОСТ 30247.0.

# 8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование панелей производится специализированными транспортными средствами, снабжёнными специальными крепёжными и опорными устройствами. При транспортировании панели должны быть расположены вертикально или наклонно (угол не менее 80°).

8.2 Подъем, погрузку и разгрузку панелей следует производить за монтажные петли. Запрещается подвергать панели ударам и ставить их на угол.

8.3 Панели следует хранить в крытом складе или под навесом в вертикальном положении, на прокладках толщиной не менее 100 мм и установленными при хранении таким образом, чтобы была видна их маркировка.

8.4 Условия хранения панелей – 9 (В) – по ГОСТ 15150.

8.5 При хранении и транспортировании панелей должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, загрязнений и увлажнения.

8.6 Окна и двери, установленные в панелях, должны быть закрыты на все запорные приборы и закреплены.

# 9 Монтаж и эксплуатация

9.1 Панели следует опирать на междуэтажные перекрытия через монтажные прокладки и заводить полностью или частично (но не менее чем на 60 мм по деревянному каркасу) за наружную грань несущих конструкций здания – торцов поперечных стен и междуэтажных перекрытий (Приложение В).

9.2 Монтаж должен осуществляться специализированными бригадами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя строительно-монтажных работ.

9.3 Подъем панелей необходимо осуществлять за монтажные петли. Не допускается одновременный подъем двух и более панелей.

9.4 По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) панелей должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу панелей, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую чертежи (схемы) типовых монтажных узлов, перечень применяемых материалов, последовательность и содержание технологических операций по монтажу.

9.5 В процессе эксплуатации во избежание появления плесени и развития грибковых заболеваний необходимо поддерживать температуру воздуха в помещении от 17 до 23°С и относительную влажность от 45 до 65%.

9.6 В процессе эксплуатации не допускается вскрывать самостоятельно внутреннюю обшивку панели. При необходимости вскрытия внутренней обшивки принять меры к последующему восстановлению непрерывного контура пароизоляции по всей плоскости панели и монтажным зазорам.

9.7 Не допускается использовать для крепления навесного оборудования строительные гвозди.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня отгрузки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Конструкция панелей с деревянным каркасом

1-1

h – высота панели; l – длина панели; b – толщина панели

1 – внутренняя обшивка; 2 – пароизоляция; 3 – стойка деревянного каркаса; 4 – гидроизоляция; 5 – минераловатный утеплитель; 6 – наружная обшивка; 7 – обшивки проема.

Рисунок А.1 – Состав панели

а – каркас панели без проемов; б – каркас панели с оконным проемом; в – каркас панели с дверным  проёмом;  г –  каркас панели с балконным  проёмом ; д –  каркас панели с двумя оконными проемами.

1- боковая стойка; 2 - внутренняя стойка; 3 - нижний пояс; 4 - верхний пояс; 5 - верхняя перемычка над проёмом; 6 - проставочный брусок межу верхним поясом панели и верхней перемычкой над проёмом; 7 - нижняя перемычка под проёмом; 8 - проставочный брусок между нижним поясом и нижней перемычкой под проёмом.

Рисунок А.2 – Типы каркасов панелей

Примечание – По согласованию с заказчиком допускается изготовление других типов каркасов панелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Узел крепления монтажных петель к панели

1 – верхний пояс панели; 2 – монтажная петля (строп); 3 – стержень металический; 4 – гвоздь, загнутый для фиксации стержня.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Узел установки и крепления  панели  на железобетонном перекрытии здания

( при  частичном заведении панелей  за наружную грань несущих конструкций здания)

1 – железобетонное перекрытие; 2 – панель с деревянным каркасом; 3 – уголок крепёжный усиленный; 4 – шуруп; 5 – анкер; 6 – монтажные прокладки.

Примечание – Допускаются другие варианты крепления панели к железобетонным элементам здания.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Рекомендации по проектированию

Г.1 Геометрические размеры панелей необходимо назначать с учетом монтажных зазоров между панелью и железобетонными элементами зданий. Монтажные зазоры должны учитывать допуски на монолитные работы и монтаж несущих конструкций. Минимальный зазор для выполнения герметизации должен составлять 10 мм. Рекомендуемые зазоры 20 мм снизу и сверху, 30 мм по бокам панели.

Г.2 Панель следует рассчитывать на монтажные и ветровые нагрузки согласно действующей нормативной документации. При этом необходимо выполнить расчеты элементов каркаса панели (стойки, пояса, перемычки) по прочности и устойчивости; обшивки по прочности; панели в целом по деформациям.

Г.3 Узлы крепления панелей и герметизации зазоров разрабатываются с учетом высотности здания, климатического района строительства, пожарно-технических требований к объекту строительства.

Г.4 Узлы крепления панелей к железобетонным конструкциям должны быть рассчитаны и (или) испытаны на ветровые нагрузки согласно действующей нормативной документации.

Г.5 При длине панелей 4000 мм и более необходимо при выборе элементов крепления учитывать прогиб перекрытия.

Г.6 Передача нагрузок от системы крепления наружной облицовки вентилируемого фасада на панель не допускается.

На рис. Г1 приведён общий вид многослойной ограждающей конструкции наружных стен зданий при креплении  металлической подсистемы вентилируемого фасада только за железобетонные перекрытия.

1 – железобетонное перекрытие здания; 2 – стеновая панель с деревянным каркасом;

3 – дополнительный слой внутренней обшивки (устанавливается после монтажа панели); 4 – наружное утепление; 5 – воздушный вентилируемый зазор; 6 – облицовка плитными материалами; 7 – металлическая подсистема, закреплённая к железобетонным перекрытия здания.

Рисунок Г.1 – Общий вид  многослойной ограждающей конструкции наружных стен зданий

Г.7 При проектировании узлов герметизации монтажных зазоров между панелями и железобетонными конструкциями должны выполняться следующие условия:

– заделка монтажных зазоров между панелями и железобетонными конструкциями должна быть рассчитана на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений;

– герметизация зазоров со стороны помещения должна обеспечивать их паронепроницаемость;

– эксплуатационные характеристики узлов крепления и герметизации, а также применяемых материалов должны отвечать требованиям, установленным в действующих нормативных документах.

Г.8 Не допускается:

– крепление к внутренней обшивке панели навесного оборудования массой более 20 кг/м. пог.;

– проектировать крепление навесного оборудования строительными гвоздями. Для крепления необходимо использовать шурупы по дереву или специальный крепеж по гипсокартону;

– устраивать в панели скрытую электропроводку.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Требования по безопасности труда и охране окружающей среды при изготовлении панелей

# В.1 При изготовлении панелей следует руководствоваться требованиями действующей нормативной документации по безопасности труда в строительстве.

# В.2 Безопасность при изготовлении панелей обеспечивается выбором соответствующих производственных процессов – по ГОСТ 12.3.002 и режимов работы производственного оборудования – по ГОСТ 12.2.003, соблюдением требований пожаробезопасности – по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047; электробезопасности – по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030; способов безопасности труда при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов – по ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, взрывобезопасности – по ГОСТ 12.1.010.

# В.3 Производственные помещения должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с ГОСТ 12.4.021. Контроль воздуха рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

# В.4 Технологическое оборудование должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

# В.5 Освещенность рабочих помещений должна удовлетворять требованиям действующей нормативной документации.

# В.6 Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям ГОСТ 12.4.011.

# В.7 Каждый работающий при допуске к работе должен пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте – по ГОСТ 12.0.004.

# В.8 При производстве панелей следует применять технологические процессы, не загрязняющие окружающую среду, и предусматривать комплекс мероприятий с целью её охраны.

# В.9 Допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу – в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Общие требования к охране поверхностных вод – по ГОСТ 17.1.3.13.

# В.10 Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы должно осуществляться по ГОСТ 17.0.0.02.

УДК 693.98:624.016                             ОКС 91.080.20                                   ОКП 53 6600

# Text boxes

b

7