Описание:

Dispertec MX-5235-RWN представляет собой универсальный модифицированный клей на основе ПВА, созданный для склеивания дерева и других материалов. Обладает высокой влагостойкостью. Соответствует стандартам DIN EN 204, класс водостойкости D-3 и с добавлением 5% отвердителя  Desmoflex WB – D4.

Великолепно схватывается и быстро застывает.

Применим, как для работы при комнатной температуре, так и для горячего прессования, а также для каширования проходным методом (Т=140ºC). Дает прозрачный клеевой шов.

Техническая информация:

| Химический состав: | Модифицированный полимервинилацетат |
| --- | --- |
| Упаковка: | 30 кг, 130кг, 1000кг |
| Цвет: | Белый |

| Характеристики: | Значение | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Вязкость (R6, 20 об/мин, 23 ºC): | 8000-12000 | mPa |
| Сухой остаток | % | 51 |
| Ph | 3-4 | - |
| Плотность при 23ºC: | 1.1 | гр/см3 |
| MTFF: | +8 | ºC |
| Время прессования | При 20 ºC При 90 ºC | 10 мин, 1мин, |
| Время открытой выдержки при 20ºC: | 10-12 | Мин. |

Использование и применение:

Применяется в деревообработке – для производства оконного бруса, столярных изделий в мебельной промышленности для обработки декоративных изделий из дерева (дверей, стульев, паркета и т.д.).

Класс водостойкости D-3 и D-4 (с 5% добавкой Desmoflex WB).

Безопасность:

см. Паспорт безопасности вещества.

Хранение:

Держите в прохладном  и сухом помещениии вдали от солнечных лучей. Срок хранения не более 12 месяцев.