Описание:

Dispertec Universal категории влагостойкости D2 - представляет собой белый синтетический клей, специально созданный для склеивания дерева. Для промышленного применения. Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения при коротком времени прессования – начальная адгезия (20ºC) – 10мин, и длительным временем открытой выдержки – 10-15мин. Также подходит и для горячего прессования 90ºC и для горячего каширования проходным методом с температурой на валах 140ºC. Дает прозрачный клеевой шов.

Техническая информация:

| Химический состав: | Модифицированные винилполимеры |
| --- | --- |
| Упаковка, кг: | 5, 30, 130, 1000 кг |
| Цвет: | Белый |

| Характеристики: | Значение | Ед.измерения |
| --- | --- | --- |
| Вязкость (R5, 12 об/мин, 23 ºC): | 15000 +/-2000 | mPa |
| Сухой остаток | % | 51 |
| Ph | 5 | - |
| Плотность при 23ºC: | 1,28 | гр/см3 |
| MTFF: | 5-7 | ºC |
| Время открытой выдержки при 23ºC: | 10-15 | Мин. |

Использование и применение:

Применяется в мебельной промышленности для обработки деревянных изделий (столов, стульев и т.д.).

Используется для обработки как изделий из дерева, так и из ДСП, МДФ и ДМ,  керамических изделий, фарфора, бумаги, картона.

Безопасность:

см. Паспорт безопасности вещества.

Хранение:

Держите в прохладном  и сухом помещениии вдали от солнечных лучей. Срок хранения не более 12 месяцев.