Описание:

Синтетический контактный клей, обладающий высокой термостойкостью. Этот клей хорошо известен благодаря высокой адгезии и конечной прочности, а также благодаря его способности к быстрому высыханию.

Техническая информация:

| Химический состав: | Неопреновый каучук |
| --- | --- |
| Упаковка: | Банки 1,5 и 20литров |
| Цвет: | Янтарный |

| Характеристики: | Объем | Ед.измерения |
| --- | --- | --- |
| Сухой остаток | 20-21 | % |
| Плотность при 23ºC: | 0,83 | гр/см3 |
| Время выдержки при 23ºC: | 48-72 | Час |
| Температура применения: | +5 +45 | ºC |
| Термостойкость: | >80 | ºC |
| Время высыхания при 23ºC: | 15-20 | Мин. |
| Время открытой выдержки при 23ºC: | 40-60 | Час |
| Вязкость (R2, 6 об/мин, 23 ºC): | 2000-2500 | mPa |

Использование и применение:

- Для склеивания дерева и многослойного пластика, как на ровных, так и изогнутых поверхностях.

- Применяется для работы с тканевыми покрытиями, коврами, линолеумом, резиной, пробковыми породами дерева, полиуретановыми изделиями, пеной, гипсо-картоном, мрамором, кожей, картоном, изделиями из полиэстра и т.д.

- Не рекомендуется использовать для ПВХ, полиолефиновых, силиконовых и фтористых полимеров.

Безопасность: см. Паспорт безопасности вещества.

Хранение:

Держите в прохладном  и сухом помещениии вдали от солнечных лучей. Срок хранения не более 12 месяцев.

Примечание:

Вся вышеизложенная информация основывается на нашем настоящем опыте и знаниях. Данная информация предоставляется на условиях ознакомления, а не гарантий. Это применимо ко всем договаривающимся сторонам.

Покупатель обязан проверить продукт на предмет соответствия его задачам и технологическим прцессам. Обязательства компании Quimicas Sanz SL ограничиваются объемом поставки и не имеют  связи с Условиями, применяемыми по отношению к  Продавцу.

Все продукты соответствуют высочайшим стандартам и отвечают Основным требованиям. Компания Quimicas Sanz SL подлежит только юрисдикции Испании.