Описание:

TERMOLITE TE-81 представляет собой наполненный клей-расплав для кромкооблицовывания, специальная формула которого позволяет достигать адгезии высокого качества при работе с кромочными материалами: шпон, пвх, меламина,  полиэстера, АБС-кромки. Продукт универсальный. Применим при скоростях от 5 до 40 м./мин., благодаря сбалансированной характеристике – вязкости от температур.

Техническая информация:

| Характеристики: | ЭВА сополимеры и синтетические смолы |
| --- | --- |
| Упаковка: | Мешки 25 кг Нетто |
| Состояние: | Гранулы |
| Цвет: | Натуральный / Белый |

| Характеристики: | Объем | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Вязкость по Брукфильду(TR10, 10 об/мин, 200 ºC): | 55000 +/-2000 | mPa |
| Точка плавления (ASTM E-28): | 90+/-3 | ºC |
| Термостойкость (WPS-68): | 80+/-85 | ºC |
| Температура применения: | 130-200 | ºC |

Безопасность: см. Паспорт безопасности вещества.

Хранение:

Держите в прохладном  и сухом помещениии вдали от солнечных лучей. Срок хранения не более 12 месяцев.

Примечание:

Вся вышеизложенная информация основывается на нашем настоящем опыте и знаниях. Данная информация предоставляется на условиях ознакомления, а не гарантий. Это применимо ко всем договаривающимся сторонам.

Покупатель обязан проверить продукт на предмет соответствия его задачам и технологическим прцессам. Обязательства компании Quimicas Sanz SL ограничиваются объемом поставки и не имеют  связи с Условиями, применяемыми по отношению к  Продавцу.

Все продукты соответствуют высочайшим стандартам и отвечают Основным требованиям. Компания Quimicas Sanz SL подлежит только юрисдикции Испании.

Свойства:

- Высокая конечная прочность

- Хорошая термоустойчивость

- Короткое время выдержки

- Хорошая сочетаемость с др. продуктами

TERMOLITE TE-81 соответствует стандартам UNE 56843:2001 и стандартам AIDIMA.