Описание:

TERMOLIVE P-14 представляет собой ненаполненный клей-расплав для окутывания профильного погонажа, состоящий из сополимеров ЭВА и синтетических смол, специальная формула которого создана для молдинга фибрового картона, ДСП, шпона, полиэстровых и бумажных листов. Применяется в машинах для средне- и высокоскоростного применения,  таких как BARBERAN, DUSPOHL, MHF, WPR,AGUIRREZABALA, NORDSON, MATLER, аппликаторы ROBATECH и т.д.

Техническая информация:

| Химический состав: | ЭВА сополимеры и синтетические смолы |
| --- | --- |
| Упаковка: | Мешки 25 кг Нетто |
| Состояние: | Гранулы |
| Цвет: | Желтый |

| Характеристики: | Значение | Ед.измерения |
| --- | --- | --- |
| Вязкость по Брукфильду(TR10, 10 об/мин, 200 ºC): | 8000 +/-2000 | mPa |
| Точка плавления (ASTM E-28): | 95+/-3 | ºC |
| Термостойкость (WPS-68): | 70+/-75 | ºC |
| Температура применения: | 190-220 | ºC |

Свойства:

- Хорошая начальная адгезия и высокая конечная прочность

- Хорошая термостойкость

- Среднее время выдержки

- Хорошая сочетаемость с др. продуктами

TERMOLIVE P-14 соответствует стандартам UNE 56843:2001 и стандартам AIDIMA.

Инструкции по применению:

Материал и условия могут влиять на процесс склеивания.. Влажность дерева д.б. между 8-12%. Расплавление адгезива должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Затем валик может начинать движение, ожидая пока температура расплава не достигнет 190-210С. Температура воздуха не м.б. ниже 18С. Наладка линии д.б. выполнена согласно инструкциям производителя.

В связи с тем, что могут проявляться отличия в качестве адгезии в зависимости от влажности, температур, свойств конкретных поверхностей и др. условий, то необходимо перед началом работ протестировать продукт, чтобы выяснить нужный расход клея для качественной адгезии. Заканчивая работу необходимо убедиться, что  температура адгезива снизилась до 140С, чтобы избежать ухудшения его клеящих свойств. Бак расплава должен подвергаться регулярной чистке шпателем во избежание нагара и накопления отложений.

Безопасность:

Не вдыхать пары при плавлении продукта.

Для более полной информации

см. Паспорт безопасности вещества.

Хранение:

Держите в прохладном  и сухом помещениии вдали от солнечных лучей. Срок хранения не более 12 месяцев.

Примечание:

Вся вышеизложенная информация основывается на нашем настоящем опыте и знаниях. Данная информация предоставляется на условиях ознакомления, а не гарантий. Это применимо ко всем договаривающимся сторонам.

Покупатель обязан проверить продукт на предмет соответствия его задачам и технологическим процессам. Обязательства компании Quimicas Sanz SL ограничиваются объемом поставки и не имеют связи с Условиями, применяемыми по отношению к Продавцу.

Все продукты соответствуют высочайшим стандартам и отвечают Основным требованиям. Компания Quimicas Sanz SL подлежит только юрисдикции Испании.