Описание:

TERMOLIVE Р-22 представляет собой ненаполненный клей-расплав для окутывания профильного погонажа, ПВХ из фибрового картона или MDF.  Применяется в машинах для средне- и высокоскоростного применения,  таких как - BARBERAN, DUSPOHL, MHF, WPR, AGUIRREZABALA, NORDSON, MATLER, аппликаторы ROBATECH и т.д.

Техническая информация:

| Химический состав: | ЭВА сополимеры и синтетические смолы |
| --- | --- |
| Упаковка: | Мешки 25 кг Нетто |
| Состояние: | Гранулы |
| Цвет: | Желтый |

| Характеристики: | Объем | Ед.измерния |
| --- | --- | --- |
| Вязкость по Брукфильду(TR9, 20 об/мин, 190 ºC): | 7000 +/-1000 | mPa |
| Точка плавления (ASTM E-28): | 95+/-3 | ºC |
| Время открытой выдержки (QS-INT) при 23ºC: | 35-40 | Сек. |
| Термостойкость (WPS-68): | 65+/-70 | ºC |
| Температура применения: | 180-210 | ºC |

Свойства:

- Хорошая термостойкость

- Среднее время выдержки

- Высокое качество начальной адгезии

- Быстрое время высыхания

Инструкции по применению: Расплавление адгезива должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Затем валик может начинать движение, ожидая пока температура расплава не достигнет 180-210С. Наладка линии д.б. выполнена согласно инструкциям производителя.

Рабочая температура валика должна быть 180-210С.

В связи с тем, что могут возникать отличия в качестве адгезии в зависимости от влажности, температур, свойств конкретных поверхностей и др. условий, то необходимо перед началом работ протестировать продукт, чтобы выяснить нужный расход клея для качественной адгезии.

Заканчивая работу, необходимо убедиться, что  температура адгезива снизилась до 120С, чтобы избежать ухудшения его клеящих свойств.

Бак расплава должен подвергаться регулярной чистке шпателем во избежание нагара и накопления отложений.

Безопасность:

Не вдыхать пары при плавлении продукта.

Для более полной информации

см. Паспорт безопасности вещества.

Хранение:

Держите в прохладном  и сухом помещении вдали от солнечных лучей. Срок хранения не более 12 месяцев.

Примечание:

Вся вышеизложенная информация основывается на нашем настоящем опыте и знаниях. Данная информация предоставляется на условиях ознакомления, а не гарантий. Это применимо ко всем договаривающимся сторонам.

Покупатель обязан проверить продукт на предмет соответствия его задачам и технологическим прцессам. Обязательства компании Quimicas Sanz SL ограничиваются объемом поставки и не имеют связи с Условиями, применяемыми по отношению к Продавцу.

Все продукты соответствуют высочайшим стандартам и отвечают Основным требованиям. Компания Quimicas Sanz SL подлежит только юрисдикции Испании.