| Европейский стандарт | EN 386 Февраль 1995 г. |
| --- | --- |

ICS 79.040

Ключевые слова: 	древесина, деревянные конструкции, столярная плита, производство, склеивание, спецификация, производственный контроль

Английское издание

Клееный брус и столярная плита – Требования к рабочим характеристикам и минимальные требования к изготовлению

|  | Шведский институт стандартов (SIS) |
| --- | --- |

Настоящий европейский стандарт утвержден Европейским комитетом по стандартизации (CEN) 22 февраля 1995 г. Члены CEN обязаны выполнять требования международных правил CEN/CENELEC, оговаривающие условия для присвоения данному европейскому стандарту статуса национального без внесения каких-либо изменений.

Последние издания перечней и библиографических справочников таких национальных стандартов хранятся в Центральном секретариате или у членов Комитета, куда следует обращаться за информацией.

Европейские стандарты официально издаются на трех языках (английском, французском и немецком). Перевод стандарта, выполненный под ответственность любого члена CEN на язык его страны с направлением извещения об этом в Центральный секретариат, имеет тот же статус, что и официальное издание.

Членами CEN являются государственные органы по стандартизации Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

CEN

Европейский Комитет по Стандартизации

Содержание

Стр.

Предисловие

Введение

1. 	Область применения

2. 	Нормативные документы

3. 	Определения

4.	Обозначения

5.	Требования

5.1.	Общие требования

5.2.	Пиломатериалы

5.3. 	Клеи

5.4.	Стыковые соединения в слоях досок

5.5.	Целостность и прочность клеевого шва

6.	Требования к изготовлению

6.1.	Производственные условия

6.2.	Пиломатериалы

6.3.	Клеи

6.4.	Изготовление

7.	Контроль качества

7.1.	Заводской контроль продукции

7.2.	Организация заводского контроля продукции

7.3.	Документы системы контроля качества

7.4.	Контроль и испытания

7.5.	Контрольный орган (внешний контроль)

8.	Маркировка

Предисловие

Настоящий европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 124, “Деревянные конструкции”, секретариат которого подконтролен DS.

Настоящему европейскому стандарту следует присвоить статус национального, для чего не позднее августа 1995 г. необходимо опубликовать идентичный текст или утвердить стандарт и отменить действие противоречащих ему национальных стандартов.

В соответствии с внутренним уставом CEN/CENELEC, настоящий европейский стандарт должны принять следующие страны: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Введение

Клееный брус и столярную плиту получают склеиванием слоев досок в пакет с практически параллельным расположением волокон древесины. Этот метод позволяет получать элементы сплошного прямоугольного сечения.

Целью настоящего стандарта является надежное и долговечное склеивание, гарантирующее целостность клеевых соединений в массе клееного бруса и столярной плиты в течение всего предполагаемого срока службы конструкции. Требования нуждаются в дополнении с учетом специальных производственных условий, материалов или функциональных характеристик. Требования относятся к элементам конструкций 1-й и 2-й категорий эксплуатации. К деревянным конструкциям 3-й категории эксплуатации предъявляются особые требования, например, применение атмосферостойких клеев. Эти требования изложены в стандарте EN 301.

1.	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к компонентам конструктивных элементов из клееного бруса и столярной плиты и минимальный набор требований к производству этих элементов.

Стандарт относится к изделиям с толщиной отдельного обработанного слоя досок не более 45 мм.

Несмотря на то, что клееный брус и столярную плиту изготавливают, в основном, из древесины хвойных пород, настоящий стандарт относится также к изделиям из древесины широколиственных пород, при наличии известных методов надежного склеивания такой древесины.

2.	Нормативные документы

В настоящий европейский стандарт включены датированные и недатированные ссылки и положения других публикаций. Такие ссылки на нормативные документы приведены в соответствующих местах текста, а публикации перечислены ниже. Датированные ссылки и последующие исправления или дополнения любой из этих публикаций имеют отношение к настоящему европейскому стандарту только при условии включения в него посредством дополнения или исправления. В случае с недатированной ссылкой применимо только последнее опубликованное издание.

EN 301	Фенольные и карбамидоформальдегидные клеи для несущих деревянных конструкций – Классификация и требования к рабочим характеристикам

EN 385:1994	Сращивание деревянных конструкций на минишип – Требования к рабочим характеристикам и минимальные требования к изготовлению

EN 391	Клееный брус и столярная плита – Испытание клеевых швов на расслоение

EN 392	Клееный брус и столярная плита – Испытание клеевых швов на сдвиг

EN 518	Деревянные конструкции – Сортировка – Требования к нормам визуальной сортировки по прочности

EN 519	Деревянные конструкции – Сортировка – Требования к механической сортировке лесоматериалов по прочности и сортировочным машинам

3.	Определения

В тексте данного стандарта применяются следующие определения:

3.1. 	Тип клея: клеи типов I и II, см. стандарт EN 301.

3.2. 	Клееный брус и столярная плита: элемент конструкции, изготовленный склеиванием слоев досок в пакет с практически параллельными волокнами древесины.

3.3. 	Клееный брус и столярная плита горизонтального типа: клееный брус и столярная плита с плоскостью клеевого шва, направленной перпендикулярно к длинной стороне сечения, см. рис. 1a.

3.4. 	Клееный брус и столярная плита вертикального типа: клееный брус и столярная плита с плоскостью клеевого шва, направленной перпендикулярно к короткой стороне сечения, см. рис. 1b.

3.5. 	1-я категория эксплуатации: характеризуется таким влагосодержанием материала, которое соответствует температуре 20C и относительной влажности окружающего воздуха, превышающей уровень 65% всего несколько недель в году.

ПРИМЕЧАНИЕ: Среднее равновесное влагосодержание материалов 1-й категории эксплуатации не превосходит 12%.

3.6. 	2-я категория эксплуатации: характеризуется таким влагосодержанием материала, которое соответствует температуре 20C и относительной влажности окружающего воздуха, превышающей уровень 85% всего несколько недель в году.

ПРИМЕЧАНИЕ: Среднее равновесное влагосодержание материалов 2-й категории эксплуатации не превосходит 20%.

3.7. 	3-я категория эксплуатации: характеризуется такими климатическими условиями эксплуатации, в которых влагосодержание материала выше, чем в условиях, соответствующих 2-й категории.

3.8. 	Максимальный коэффициент расслоения, в процентах: см. стандарт EN 391.

3.9. 	Суммарный коэффициент расслоения, в процентах: см. стандарт EN 391.

3.10. 	Степень повреждения древесины, в процентах: см. стандарт EN 392.

| a) клееный брус и столярная плита горизонтального типа | b) клееный брус и столярная плита вертикального типа |
| --- | --- |

Смежные доски не обязательно склеены встык, см. 6.4.1.4.

Рис. 1. Поперечные сечения с нормальным расположением клеевых швов

4. 	Обозначения

A	площадь, мм2;

fm	прочность на изгиб одного стыкового соединения, Н/мм2;

fm,k	рабочая прочность на изгиб стыковых соединений в слое досок, Н/мм2;

fm,r,k	нормативная рабочая прочность на изгиб стыковых соединений, Н/мм2;

fm,15,k	рабочая прочность на изгиб 15 испытанных стыковых соединений, Н/мм2;

fv	сопротивление сдвигу, Н/мм2;

m	среднее значение (переменная, приведенная в скобках);

r	радиус кривизны, мм;

t	толщина слоя досок в пакете;

5. 	Требования

5.1. 	Общие требования

Надежность и долговечность клеевых соединений следует обеспечивать сортировкой древесины по прочности и правильным выполнением операций склеивания.

Выполнение требований настоящей статьи и изложенных в статье 6 раздела «Минимальные требования к изготовлению» является достаточным основанием для того, чтобы считать выполненными указанные общие требования.

5.2. 	Пиломатериалы

Пиломатериалы подлежат сортировке по прочности в соответствии с требованиями стандарта EN 518 или EN 519.

5.3.	Клеи

Следует применять клеи, которые позволяют получать надежные и долговечные клеевые соединения, не разрушающиеся на протяжении всего расчетного срока службы конструкции.

Приемлемые показатели прочности и долговечности  могут быть достигнуты при использовании поликонденсатных клеев фенольного или аминопластикового  типа  как описано  в  стандарте EN 301. Клей должен соответствовать стандарту EN 301 в части требований к клеям типа I или II.

ПРИМЕЧАНИЕ. Клей следует выбирать с учетом климатических условий эксплуатации, сорта древесины, антисептика (в случае применения) и производственной технологии.

Клеи типа I можно применять для изготовления конструктивных элементов любых категорий эксплуатации. Клеи типа II можно применять только в элементах 1- и 2-й категорий эксплуатации, при условии, что температура конструкции всегда ниже 50C.

5.4. 	Стыковые соединения в слоях досок

Рабочая прочность на изгиб, fm,k, определяемая при испытании стыковых соединений на плоский изгиб, должна соответствовать следующему условию:

fm,k  fm,r,k

где

fm,r,k – требуемая рабочая прочность на изгиб.

Испытания на плоский изгиб должны выполняться в соответствии со стандартом EN 385.

Рабочее прочность на изгиб следует определять с помощью функции распределения вероятностей, изменяющейся по закону нормального логарифма.

5.5. 	Целостность и прочность клеевого шва

5.5.1. Контроль на соответствие требованиям к целостности клеевого шва должен основываться на испытаниях образца, вырезанного по всему поперечному сечению изготовленного элемента клееного бруса или столярной плиты. Образцы должны быть типичными для данного типа производства.

5.5.2. Испытания на расслоение конструкций 3-й категории эксплуатации следует выполнять в соответствии с методом A стандарта EN 391.

Конструкции 1-й или 2-й категории эксплуатации следует испытывать либо методом расслоения (стандарт EN 391, метод A), либо методом блочного сдвига (стандарт EN 392).

ПРИМЕЧАНИЕ. При текущем контроле качества использование указанных методов испытаний не обязательно, их можно заменить: метод A испытаний на расслоение можно заменить методом B, установленным тем же стандартом EN 391.
В случае с элементами 1-й или 2-й категории эксплуатации метод блочного сдвига можно заменить методом C испытаний на расслоение согласно стандарту EN 391.

5.5.3. В зависимости от метода и числа циклов, суммарный процент расслоения в каждом образце поперечного сечения должен быть ниже значений, приведенных в табл. 1.

Таблица 1. Максимально допустимые значения суммарных коэффициентов расслоения, %

| Метод | Применимо к типу клея | Максимально допустимый суммарный коэффициент расслоения, %, после |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 цикла | 2 циклов | 3 циклов |
| A | Тип I | - | 5 | 10 |
| B | Тип II | 4 | 8 | - |
| C | Тип IIII | 10 | - | - |

Максимально допустимый суммарный коэффициент расслоения должен быть  40% при испытании любым методом.

5.5.4.	Все результаты испытаний методом блочного сдвига на каждом образце поперечного сечения должны соответствовать следующим требованиям к сопротивлению сдвига и степени повреждения древесины.

Сопротивление сдвигу каждого клеевого шва должно быть не менее 6,0 Н/мм2. Для древесины хвойных пород и тополя сопротивление сдвигу в пределах 4,0 Н/мм2 считается достаточным при 100% степени повреждения древесины (см. индивидуальные значения в табл. 2).

Средняя степень повреждения древесины по поперечному сечению в образце и любое индивидуальное значение должны превосходить минимально допустимые степени повреждения древесины, указанные в табл. 2.

Таблица 2. Сопротивление сдвигу, fv, и соответствующие минимально допустимые степени повреждения древесины. При промежуточных значениях следует пользоваться правилом линейной интерполяции

|  | Средние значения | Индивидуальные значения |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление сдвигу, fv, Н/мм2 | 6 | 8 | 11 | 4 … 6 | 6 | 10 |
| Минимальная степень повреждения древесины, % 1) | 90 | 72 | 45 | 100 | 74 | 20 |
| 1) Средние значения минимально допустимой степени повреждения древесины рассчитываются по формуле: 144 – (9 fv). Индивидуальные значения минимально допустимой степени повреждения древесины при сопротивлении сдвигу fv 6,0 Н/мм2 рассчитываются по формуле: 153,3 – (13,3 fv). |

6. 	Требования к изготовлению

6.1. 	Производственные условия

6.1.1. 	Общие требования

Персонал должен иметь необходимую квалификацию для выполнения работ по изготовлению клееного бруса и столярной плиты и сортировке пиломатериалов.

6.1.2. 	Производственные помещения

6.1.2.1. Производственные помещения должны быть пригодны для выполнения всех производственных операций, с учетом предусмотренных настоящим стандартом требований.

Особое внимание следует уделить таким факторам, как:

a)	размеры изготавливаемых элементов;

b)	температура воздуха;

c)	относительная влажность воздуха.

6.1.2.2. Температура в производственном помещении должна быть не ниже 15C. При отверждении склеенных элементов требуется более высокая температура, см. 6.4.4, однако зону выполнения этого требования можно ограничить до отдельных участков внутри рабочих помещений.

6.1.2.3. Во время производства относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40% - 75%. На время отверждения допустим уровень влажности не более 30%. Отклонения от указанных требований разрешаются лишь в течение коротких временных интервалов в течение рабочего дня.

6.1.2.4. Для доведения пиломатериалов до заданных значений влагосодержания и температуры необходимо наличие достаточных площадей для их сушки и хранения.

6.1.2.5. При использовании предварительно просушенных пиломатериалов необходимо наличие достаточных площадей для выдерживания влагосодержания на необходимом уровне.

6.1.2.6. Если технология не предусматривает подачу смолы и отвердителя насосами непосредственно из емкостей хранения и автоматическое смешивание в процессе нанесения, то необходимо обеспечить отдельное помещение для приготовления клея (смешения смолы с отвердителем). Кроме того, необходимо наличие подходящих площадей для хранения смолы и отвердителя, а также участка для промывки оборудования от клея.

Склады смолы и отвердителя должны обеспечивать движение материалов по принципу “первым получен – первым выдан”.

6.1.3. 	Оборудование

Обязательно наличие следующих технических средств:

a)	оборудование для непрерывного контроля температуры и относительной влажности воздуха (термогигрографа) в складских и производственных помещениях, а также в помещениях, предназначенных для операций отверждения;

b)	оборудование для измерения влагосодержания пиломатериалов и проверки (калибровки) измерителей влагосодержания;

c)	оборудование для механической и визуальной сортировки при выполнении производителем данных операций;

d)	оборудование для получения достаточно прочных стыковых соединений в слоях досок;

e)	оборудование для измерения толщины слоев досок;

f)	оборудование для обработки поверхностей с выдерживанием допусков по толщине и качеству (обычно, строгальный станок для обработки слоя досок, см. 6.4.1.5 и 6.4.1.6);

g)	оборудование для навески и смешения смолы и отвердителя в необходимых пропорциях;

h)	оборудование для равномерного нанесения клея в необходимом количестве;

i)	оборудование для создания необходимого давления на клеевой шов и обеспечения необходимой температуры и относительной влажности воздуха в процессе отверждения клея;

j)	оборудование для прочностных испытаний стыковых соединений в слоях досок;

k)	оборудование для испытания целостности клеевых швов.

6.2. 	Пиломатериалы

6.2.1. 	Породы древесины

Для изготовления клееного бруса и столярной плиты можно применять древесину только проверенных пород, причем, как по отдельности, так и в сочетании.

ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве европейских стран в наличии имеется древесина следующих подходящих пород: древесина европейских еловых пород (Picea abies, Abies alba); европейская сосна (Pinus sylvestris); дугласова пихта (Pseudotsuga menziesii).
Кроме того, в производстве клееного бруса и столярной плиты применялись следующие породы: (западная) цуга (Tsuga heterophylla), корсиканская сосна и австралийская черная сосна (Pinus nigra), лиственница (Larix decidua); сосна приморская (Pinus pinaster); тополь (Populus robusta, Populus alba); сосна породы Radiata (Pinus radiata); серебристая ель (Picea sitchensis); гигантская туя (Thuja plicata).

6.2.2. 	Влагосодержание

Требования к влагосодержанию слоев досок зависят от того, производилась или нет антисептическая обработка пиломатериалов.

Необработанные пиломатериалы. Влагосодержание каждого слоя досок на момент сборки должно быть в пределах 8% - 15%. Разброс значений влагосодержания по слоям досок в детали из клееного бруса или столярной плиты не должен превышать 4%.

Пиломатериалы, обработанные антисептиком. Влагосодержание каждого слоя досок на момент сборки должно быть в пределах 11% - 18%. Разброс значений влагосодержания по слоям досок в детали из клееного бруса или столярной плиты не должен превышать 4%.

6.2.3. 	Толщина и площадь поперечного сечения

Толщина и площадь поперечного сечения любого слоя досок после обработки не должны превосходить значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3. Максимально допустимые значения толщины, t, и поперечного сечения, A, слоев досок, применяемых в конструкциях упомянутых категорий эксплуатации

|  | 1-ая категория эксплуатации | 2-ая категория эксплуатации | 3-я категория эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t, мм | A, мм2 | t, мм | A, мм2 | t, мм | A, мм2 |
| Породы древесины: |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 45 | 10000 | 45 | 9000 | 35 | 7000 |
| Широколиственные | 40 | 7500 | 40 | 7500 | 35 | 6000 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Если площадь поперечного сечения превосходит 7500 мм2, то в слоях рекомендуется выстрагивать пазы, в соответствии с указаниями 6.4.1.2. |

Максимально допустимая толщина гнутых элементов определяется также в зависимости от радиуса кривизны, r, и рабочего сопротивления изгибу стыковых соединений. Радиус кривизны r после обработки следует определять из формулы

t

где

fm,k имеет размерность Н/мм2.

6.3. 	Клеи

Клей должен соответствовать требованиям пп. 5.3.

6.4. 	Изготовление

6.4.1. 	Слои досок

6.4.1.1. Отдельные слои досок подлежат соединению встык до получения конечной длины перед строганием. Температура пиломатериала на этой операции должна быть не менее 15C.

6.4.1.2. Для ослабления эффекта коробления слоев в них разрешается выстрагивать пазы. В каждом слое досок в средней части поперечного сечения разрешается выстрогать один паз шириной не более 4 мм и глубиной не более одной трети толщины слоя.

Пазы в смежных слоях должны располагаться со смещением друг относительно друга не менее, чем на толщину слоя.

6.4.1.3. При сращивании слоев на минишип следует обеспечить соответствие требованиям стандарта EN 385.

Влагосодержание отдельных досок должно отвечать требованиям п. 6.2.2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Упомянутые в п. 6.2 облегченные требования, установленные стандартом EN 385:1994, не действуют в отношении сращивания на минишип при использовании такого метода соединения в элементах из клееного бруса и столярной плиты.

6.4.1.4. Если слой для изготовления клееного бруса и столярной плиты горизонтального типа состоит из двух досок, составленных встык без склеивания, то стыковые соединения в смежных слоях должны располагаться с поперечным смещением друг относительно друга не менее, чем на толщину слоя. Доски наружных слоев с обеих сторон элементов 1-й или 2-й категории эксплуатации должны быть соединены склеиванием встык. В составе элементов 3-й категории эксплуатации склеивание досок встык обязательно для четырех наружных слоев с каждой стороны элемента.

Доски в слоях для изготовления клееного бруса и столярной плиты вертикального типа 1-й или 2-й категории эксплуатации не обязательно склеивать встык, однако стыковые соединения в смежных слоях должны располагаться с поперечным смещением друг относительно друга не менее, чем на одну треть ширины доски. В составе элементов 3-й категории эксплуатации, доски наружных слоев должны быть склеены встык.

6.4.1.5. Слои досок перед склеиванием необходимо подвергнуть строганию или другой аналогичной обработке. Строгание следует выполнять, максимум, за 24 часа до склеивания, если применяемые породы древесины или существующие внешние условия не исключают недопустимых изменений состояния поверхности. При использовании трудно склеиваемых пород древесины, например, с высоким содержанием смол, или в случае предварительной антисептической обработки слоев досок строгание следует выполнять, максимум, за 6 часов до склеивания.

6.4.1.6. На отклонение толщины слоя от среднего значения установлен допуск 0,2 мм на 1 м длины слоя. При использовании клеев, не предназначенных для склеивания неплотно прилегающих поверхностей (не заполняющих пустоты), указанное отклонение не должно быть более 0,1 мм.

Различие по толщине слоя досок в направлении ширины поперечного сечения слоя должно быть менее 0,15% от ширины и ни в коем случае не должно превышать 0,3 мм.

6.4.2. 	Соединение склеиванием

6.4.2.1. Следует обеспечить чистоту подлежащих склеиванию поверхностей.

6.4.2.2. Клей следует наносить ровным слоем в достаточном количестве, в соответствии с рекомендациями производителя клея.

ПРИМЕЧАНИЕ.: Обычно клей следует наносить с расходом не менее 350 г/м2, исключая технологию отверждения токами высокой частоты, когда нижний предел допустимого расхода снижается до уровня 200 г/м2.

6.4.2.3. Сердцевины слоев досок обычно должны быть направлены в одну сторону (см. рис. 2a). Однако, в клееном брусе и столярной плите 3-й категории эксплуатации сердцевины крайних слоев с каждой стороны пакета должны быть направлены наружу (см. рис. 2b).

| a) Ориентация досок в общем случае | b) Ориентация досок в составе клееного бруса и столярной плиты 3-й категории эксплуатации |
| --- | --- |

Рис. 2. Ориентация слоев в поперечном сечении

6.4.3. 	Зажим в струбцинах

6.4.3.1. Струбцины должны обеспечивать равномерное давление по всему клеевому шву.

6.4.3.2. Давление следует прикладывать в соответствии с инструкциями производителя для конкретного используемого клея. Рекомендуемые значения указаны в табл. 4. При изготовлении гнутых элементов требуется обеспечивать более высокое давление, которое следует прилагать таким образом, чтобы слои могли сдвигаться один по другому в направлении длины, во избежание обнажения клеевых швов.

Таблица 4: Рекомендуемое давление при зажиме в струбцинах

| Толщина слоя, t, мм | t 35 | 35 < t 45 |
| --- | --- | --- |
| Давление, Н/мм2 | 0,6 | 0,8 с пазами 1,0 без пазов |

6.4.3.3. При зажиме в струбцины следует обеспечить достаточное давление. Струбцины следует подтягивать по мере необходимости и обязательно сразу по окончании первоначального периода выдерживания в струбцинах.

6.4.4. 	Отверждение и кондиционирование

6.4.4.1. Эти операции следует выполнять в соответствии с инструкциями производителя клея. Основную по времени часть операции отверждения следует выполнять в помещении с температурой воздуха не ниже 20C при исходной температуре древесины выше 18C и не ниже 25C при исходной температуре древесины выше 15C.

Температура при отверждении должна быть ниже максимального значения, предусмотренного в инструкциях производителя клея.

6.4.4.2. Первоначальный период выдерживания в струбцинах до начала повышения температуры до уровня температуры отверждения должен быть не более 8 часов.

6.4.4.3. Относительная влажность воздуха в период отверждения должна быть не менее 30%. См. также пп. 6.1.2.3.

6.4.4.4. Элементы из клееного бруса и столярной плиты нельзя нагружать или подвергать воздействию температур ниже 15C до полного отверждения клея.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этому требованию рекомендуется следовать в течение не менее 72 часов и 24 часов после снятия струбцин при использовании, соответственно, фенольных и карбамидоформальдегидных клеев.

7. 	Контроль качества

7.1. 	Заводской контроль продукции

7.1.1. 	Общие требования

Чтобы обеспечить соответствие изготовленных элементов из клееного бруса и столярной плиты требованиям стандартов, производитель должен учредить и документально оформить внутризаводскую систему контроля продукции.

Эффективность документально оформленного внутризаводского контроля продукции надлежит обеспечить путем разработки, внедрения и исполнения соответствующих методик и инструкций.

7.1.2. 	Стыковые соединения

7.1.2.1	Из числа изделий, изготовленных в течение каждой рабочей смены на каждой производственной линии, следует отбирать представительный образец стыковых соединений и подвергать его испытанию на плоский изгиб по стандарту EN 385. Испытывать следует только полноразмерные стыковые соединения.

7.1.2.2. Изделия, изготовленные в течение каждой рабочей смены на каждой производственной линии, считаются проходящими по сопротивлению изгибу, если удовлетворяется одно из перечисленных ниже условий:

a)	Прочность на изгиб, fm, каждого одиночного испытанного стыкового соединения больше или равно требуемому рабочему сопротивлению изгибу стыкового соединения, fm,r,k.

fm  fm,r,k

b)	Рабочая прочность на изгиб, fm,15,k, последних 15 испытанных стыковых соединений, взятых с производственной линии, больше или равно требуемой прочности на изгиб стыкового соединения, fm,r,k.

fm,15,k  fm,r,k

Определение требуемого рабочего сопротивления изгибу стыковых соединений приведено в пп. 5.4

Рабочую прочность на изгиб, fm,15,k, следует определять в соответствии с положениями п. 7.1.4 стандарта EN 385:1994.

7.1.3. 	Документальное оформление операций склеивания

7.1.3.1. Необходимо вести производственные записи о процессе склеивания, с внесением в них следующей информации:

a)	дата и номер производственной партии;

b)	порода древесины;

c)	качество пиломатериала;

d)	размеры конструкции;

e)	влагосодержание древесины;

f)	время начала нанесения клея;

g)	время начала и окончания процесса выдерживания в струбцинах;

h)	давление при зажиме в струбцинах;

i)	смола и отвердитель;

j)	расход клея при нанесении (г/м2);

k)	калибровка измерителя влагосодержания.

Записи о процессе склеивания должны быть подписаны назначенным ответственным лицом из персонала предприятия.

7.1.3.2. Необходимо вести подробные записи температуры и относительной влажности воздуха в помещениях, где хранят пиломатериалы, выполняют операции по соединению встык, склеиванию и выдерживанию в струбцинах.

7.1.4. 	Целостность клеевого шва

7.1.4.1. Клеевые швы следует испытывать на образце полного поперечного сечения. Данный образец следует вырезать из изготовленного каждой рабочей сменой элемента из клееного бруса или столярной плиты после отверждения. Образец полного поперечного сечения следует отбирать из каждой загруженной в пресс партии или из каждых 10 м3 продукции каждой рабочей смены.

При соответствии результатов всех испытаний требованиям в течение трехмесячного периода число образцов можно сократить, но не более, чем вдвое по сравнению с заданным выше числом.

7.1.4.2. Результаты испытаний на целостность клеевого шва следует оформлять документально в соответствии с требованиями стандарта EN 391 или EN 392 к испытаниям на, соответственно, расслоение или блочный сдвиг.

7.2. 	Организация заводского контроля продукции

7.2.1. 	Ответственность и полномочия

Необходимо четко определить степень ответственности, полномочия и способ взаимодействия всех лиц, организующих, выполняющих и проверяющих работу, от которой зависит качество продукции, особенно для лиц, которые нуждаются в организационной самостоятельности и полномочиях, чтобы

a)	предпринимать действия по предотвращению несоответствия требованиям к элементам из клееного бруса и столярной плиты;

b)	выявлять и регистрировать любые проблемы, связанные с обеспечением качества элементов из клееного бруса и столярной плиты.

7.2.2. 	Осуществление назначений руководителем предприятия

Руководитель предприятия должен назначить в каждом заводском подразделении лицо с соответствующими знаниями и опытом в области производства клееного бруса и столярной плиты, предоставить этому лицу соответствующие полномочия и возложить на него ответственность за исполнение и надзор за исполнением методик внутризаводского контроля изделий и обеспечение требований настоящего стандарта.

7.2.3. 	Осуществление контроля руководителем предприятия

Руководство предприятия обязано периодически и достаточно часто проверять систему контроля продукции, внедренную в соответствии с требованиями настоящего стандарта, чтобы гарантировать эффективность этой системы. Необходимо обеспечить ведение записей о таких проверках.

7.3. 	Документы системы контроля качества

7.3.1. Документация изготовителя, его методики и инструкции должны быть пригодны для решения задач производства и контроля качества клееного бруса и столярной плиты и исчерпывающим образом излагаться в руководстве по обеспечению качества работ с охватом следующих вопросов:

a)	цели в области качества и его организационное обеспечение, ответственность и полномочия управленческого персонала с точки зрения производства клееного бруса и столярной плиты, удовлетворяющих требованиям качества;

b)	методики назначения и контроля качества пиломатериалов и клея;

c)	методы производства, контроля продукции и пр., технологические процессы и рутинные операции;

d)	контрольно-испытательные операции, подлежащие исполнению до, во время и после изготовления и требуемая периодичность их исполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Документы по испытаниям стыковых соединений, склейки и испытаний клеевых швов можно составлять и хранить по отдельности.

7.3.2. Всю документацию следует хранить не менее 10 лет.

7.3.3. Все документы следует регистрировать таким образом, чтобы движение сырья и производственные режимы прослеживались для каждого элемента из клееного бруса и столярной плиты с точностью, как минимум, до одной производственной недели и года.

7.4. 	Контроль и испытания

7.4.1. 	Общие требования

Следует обеспечить полностью все необходимые мощности, оборудование и персонал для контроля и испытаний. Это требование можно также выполнить по контракту, который предусматривает привлечение руководителем предприятия или его представителем субподрядчика, располагающего необходимыми мощностями, оборудованием и персоналом. Руководству предприятия следует обеспечить контроль, калибровку и содержание принадлежащего предприятию и арендованного контрольного, измерительного и испытательного оборудования, с помощью которого можно доказать, что элементы из клееного бруса и столярной плиты соответствуют требованиям настоящего стандарта. Оборудование следует использовать таким образом, чтобы обеспечивалось наличие данных о допусках измерений и их соответствие требованиям к точности измерений.

7.4.2. 	Меры при выявлении несоответствия стандарту

При появлении обоснованных сомнений в качестве выполнения любой производственной операции или любого применяемого сырья следует усилить внутризаводской контроль качества.

При выявлении серьезных дефектов необходимо сразу же информировать об этом контрольный орган.

7.4.3. 	Надзор за качеством

Если элемент клееного бруса и столярной плиты не проходит испытание или контроль, то руководству предприятия следует немедленно принять необходимые меры для устранения недостатков. Необходимо выбраковать и соответственно маркировать те элементы клееного бруса и столярной плиты, которые не соответствуют требованиям. После устранения недостатка следует немедленно повторить испытания или контроль при условии их технической выполнимости и необходимости для подтверждения факта устранения дефектов.

Если элементы клееного бруса и столярной плиты были отгружены до получения окончательных результатов испытаний, следует направить соответствующие уведомления заказчикам, при необходимости избавить их от любого косвенного ущерба.

7.5. 	Контрольный орган (внешний контроль)

ПРИМЕЧАНИЕ. Целью внешнего контроля является надзор за осуществлением внутризаводского контроля посредством выборочных проверок качества стыковых соединений и клеевых швов и анализ производства клееного бруса и столярной плиты с определением, в конечном счете, возможности выдачи производству сертификата качества на длительный срок.

7.5.1. В год должно быть не менее двух проверок. Проверки следует проводить без предварительного уведомления, если этого не требуют какие-либо специальные обстоятельства.

7.5.2. Контрольный орган должен иметь право на доступ во все складские и производственные помещения и получение от руководства предприятия ответов на любые технические вопросы. Контрольный орган обязан держать в секрете всю доступную техническую информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. От руководства предприятия может потребоваться предоставление контрольному органу в установленные сроки определенной производственной информации и результатов испытаний.

7.5.3	Объектами проверок должны быть:

a)	сырье;

b)	производственный процесс (его соответствие требованиям настоящего стандарта)

c)	компоненты конструктивных элементов из клееного бруса и столярной плиты (стыковые соединения, отдельные слои досок);

d)	конечные элементы из клееного бруса и столярной плиты.

7.5.4. Отбор образцов для внешних испытаний (стыковых соединений и образцов полноразмерных поперечных сечений для проведения испытаний на целостность клеевого шва) обычно осуществляется самим контрольным органом.

Должно быть не менее 15 образцов для проверки стыковых соединений в слоях досок и не менее 6 образцов полноразмерных поперечных сечений для испытаний клеевых швов на целостность. Такие образцы следует отбирать при каждой проверке. Если есть возможность документальной регистрации положительных результатов более строгих испытаний, выполненных в процессе как последней внешней проверки, так и внутризаводского производственного контроля, то можно обойтись без отбора образцов.

Прочность стыковых соединений можно считать существенно превосходящей установленные требования, если измеренная рабочая прочность на изгиб существенно выше установленного значения требуемой рабочей прочности на изгиб. По сращиванию на минишип см. также пп. 7.5.4 стандарта EN 385:1994.

В случае с клеевыми швами результат испытаний на блочный сдвиг считается существенно превосходящим установленное значение при эквивалентном сопротивлении сдвигу не менее 8,0 Н/мм2.

Существенным превышением требований при испытании клеевого шва на расслоение следует считать определение в результате испытаний такого суммарного коэффициента расслоения в процентах, который был бы ниже уровня, составляющего две трети от максимального значения, приведенного в табл. 1.

7.5.5. Контрольный орган обязан составлять отчет о каждой проверке.

8. 	Маркировка

Элементы из клееного бруса и столярной плиты подлежат маркировке. Маркировка должна быть достаточно долговечна и содержать следующую информацию:

a)	название производителя и необходимые данные о нем;

b)	класс или другое обозначение прочности;

c)	тип клея;

d)	неделя и год выпуска;

e)	номер сертификата;

f)	номер стандарта