National  Starch & Chemical

A member of the ICI Group

КЛЕИ

Информация о продукте

DURO-LOK 260				National Starch & Chemical GmbH

Kalkarer Strasse 81

D-47533 Kleve, Germany

Tel. 02821 802 0 Fax: 02821 802 181

Дата составления	: 09/98

Ревизионный № 	: 3

Изменен		: 12/00

Составил		: Р. Кайка

Страница 1 из	: 3

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DURO-LOK 260 представляет собой 2-компонентный дисперсионный клей с водостойкостью по стандарту DIN EN 204-D4.

DURO-LOK 260 сертифицирован Институтом оконной техники IFT, г. Розенхайм, по стандарту DIN EN 204/D4 для комбинации с отвердителями К 101, К 102 и К 102 UV.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей DURO-LOK 260 применяется для:

-  ламелирования (склеивания по толщине) оконных брусков и дверных коробок,

-  склеивания и ламелирования древесины экзотических и твердых пород,

-  склеивания прорезных шипов при изготовлении окон,

-  склеивания зубчато-клиновых шипов,

-  высокочастотного склеивания,

-  склеивания массивной древесины любого рода, например, при изготовлении лестниц,

рабочих плит, клееной древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клея					:	водная дисперсия

Цвет						:	белый

Вязкость (по Брукфильду 4/20/23)		:	5800 - 6800 мПа.с

Содержание абсолютно сухого

вещества					:	около 51 %

MFT (белая точка) с отвердителем		:	около 3 °C

Дозировка отвердителя:			:	5 % весовых частей,

около 4 % объемных частей

Очистка					:	водой

Страница 1 из 3

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЯ

| Тип отвердителя | Цвет | Жизнеспособность при 20 °C | Предпочтительная область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| К 100 К 101 К 102 К 102 UV К 103 | зеленый бесцветный бесцветный молочно-белый бесцветный | около 24 часов около 4 - 7 дней около 48 часов около 48 часов около 24 часов | Тяжелые экзотические породы древесины, твердая древесина; тяжелые условия применения Стандартный отвердитель; для хвойных пород; хорошие усло- вия применения Экзотические породы древесины, при всех условиях, более короткое время прессования Как К 102, с УФ-индикатором для контроля отвердителя Как К 101, особенно подходит для ВЧ-склеивания |

Внимание!  Более высокая температура клея уменьшает жизнеспособность клея.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура материала, окружающей

среды и клея					:   15 - 25 °C

Влажность древесины			:   10 - 15 %

Наносимое количество клея		:   100 - 180 г/м2

Давление прессования			:   около 0,4 - 1,0 Н/м2

Открытое время				:   около 4 - 6 мин

(в зависимости от наносимого количества

клея и условий применения)

Закрытое время ожидания			:   примерно до 10 мин

(в зависимости от наносимого количества

клея и условий применения)

Время прессования при 20 °C		:   начиная примерно с 20 мин (ель 12 %)

Время ВЧ-прессования 			:   около 45 - 120 с

(в зависимости от высоты клеевого шва и

мощности генератора)

Страница 2 из 3

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С КЛЕЕМ

-  Клей DURO-LOK 260 очень тщательно перемешать с 5 % весовых или 4 % объемных

частей отвердителя.

-  Дозировка должна производиться с помощью весов или мерительного стаканчика.

-  Для перемешивания следует применять мешалку или дрель с насадными лопастями.

-  Соблюдать и учитывать условия использования клея, при необходимости измерять

температуру материала и клея.

-  Учитывать открытое время! Проверить его по местным условиям.

- Проверить требуемое время прессования по местным условиям; в распоряжении имеется

таблица с ориентировочными значениями.

-  Избегайте контакта с железом, так как от этого может произойти изменение окраски.

- Полная устойчивость по DIN EN 204-D4 достигается не менее чем через 7 дней

хранения при температуре более 15 °C.

-  Отклонения от правильных рабочих условий могут привести в дефектам склеивания.

ХРАНЕНИЕ

-  Срок хранения при температуре 5 - 25 °C составляет около 6 месяцев.

-  Продукт транспортировать и хранить при положительной температуре.

-  Хранение при температурах выше 25 °C изменяет вязкость клея. При этом ухудшается

характеристика жидкотекучести из контейнеров.

-  Складские емкости с клеем необходимо периодически переворачивать. Сначала

использовать более старые партии клея.

-  До использования емкости держать плотно закрытыми в оригинальной таре фирмы-

изготовителя.

УПАКОВКА

Информацию об упаковке Вы получите в нашем территориальном бюро продажи.

БЕЗОПАСНОСТЬ/УТИЛИЗАЦИЯ

Более подробная информация об этом приводится в сертификате безопасности.

Страница 3 из 3