| ADHESIVES DIVISION Product Data Sheet |  |
| --- | --- |
| VY-LOK 1054 440-0154 | National Starch & Chemical Galvin Road, Slough Berks SL1 4DF Tel: (0)1753 533494, Fax: (0)1753 539338 |

0400/MLB/03

ОПИСАНИЕ :						ВНЕШНИЙ ВИД :

Поликомпонентная эмульсия.			     		Белая жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :		ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ  :

вязкость по Брукфильду

(шпиндель 2, скорость 20 rpm)			     750 mPa.s. при 23°C.

Твердые вещества

(1 час при 105°C)					     40%

жизнеспособность при 20°C			     До 8 часов.

с 5% отвердителя  IS205.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

*	Группа 3D/мембранное прессование пластиковой пленки, напр. ПВХ на фигурные деревянные поверхности, напр. среднеплотная древесно-волокнистая плита.

ОСОБЕННОСТИ					ПРЕИМУЩЕСТВА:

*	Отвечает требованиям по	    *Редкие случаи расклеивания готовых изделий.

термостойкости стандарта BS6250

#### Часть 3 1991 и BS6222

Часть 3 1993, когда используется

с отвердителем IS 205.

*	Низкая температура реактивации.	    *Успешно склеивает на прессах, где температура клеевого шва достаточно низкая (60°C).

*	Матовый/темный мокрый клеевой шов	    *Позволяет оператору четко видеть в каких местах и какое количество клея было нанесено.

VY-LOK 1054 (440-0154)  / 0400/MLB/03

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :

VY-LOK 1054 тщательно смешивается в развес с 5% с отвердителя IS205.

Смесь затем распыляется на деревянную поверхность при помощи пистолета-распылителя и сохнет при температуре 20°C в течение по крайней мере не менее 30 минут или больше, до тех пор, пока клей не становится прозрачным. Время высыхания может быть уменьшено с помощью ускоренной сушки (но не более 50°C во избежание вспучивания поверхностей).

Пластиковая пленка затем накладывается на деревянные поверхности при помощь 3D/мембранного пресса.

Температура склеиваемых поверхностей,

оборудования и клея				:		15 - 20°C

Кроющая способность (влажный клей, осн.поверхность)	40 - 70 гр/см

(края)			:		80 - 120 гр/см

Давление на клеевой шов:			:		 от 1-18 кг/см²

Температура теплоты реактивации		:		70 - 100°C

Время прессования при 60 - 100°C		:		от 5 мин до 20 секунд

(в зависимости от пресса)

Термостойкость клеевого шва

без добавления отвердителя					       70 °C

Vy-Lok 1054 может быть использован и без отвердителя, если высокая термостойкость не требуется.

УПАКОВКА : Обратитесь в местное представительство компании

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Используйте в первую очередь наиболее старые партии продукта

- Держите емкости закрытыми для предотвращения загрязнения и высыхания

- Не смешивайте с другими клеями

- Защищайте от замерзания

- Срок хранения: для достижения наилучших результатов используйте в течение 3 месяцев  со дня доставки

.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Сведения можно получить по запросу Паспорта Безопасности