Очиститель EVA TK-1308.0-1-2

Очиститель ТК 1308.0-1-2 – нереактивный полимер, используемый в качестве очищающего средства для полиуретановых клеев-расплавов серии ТК-1308.

Свойства:

| Основа | ЭВА-сополимер |
| --- | --- |
| Цвет | синий |
| Вязкость по Брукфильду | 27000 Мпа при 100°С 15000 Мпа при 110°С 12000 Мпа при 120°С 7000 Мпа при 140°С |
| Точка плавления | 58°С |

Инструкция по применению:

Извлеките клеевой барабан серии ТК-1308 из клеенаносящего устройства и поместите в него очиститель (как правило, требуется 1-2 кг). Установите температуру на уровне 100-110°С. Промойте систему до тех пор, пока из форсунок не станет выходить только очиститель. Для того, чтобы снова использовать клей, необходимо провести вышеуказанную процедуру в обратном порядке. Замените очиститель на клей, установите температуру на уровне 100-110°С и промойте систему пока из форсунок не начнет выходить 100% клей, без примеси очистителя. Затем снова отрегулируйте температуру.

Упаковка:

- 18 кг металлические барабаны Ø 280 мм.

- 25 кг мешки.

- брикеты 0,3кг. фасовкой по 25кг в коробке

Хранение:

Очиститель EVA ТК-1308.0-1-2 следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от 0°С до 35°С. 
Срок хранения – 1 год.