Праймер флуоресцентный TK-171

Праймер ТК-171 используется при ламинировании ПВХ и металлических профилей. Продукт специально разработан для улучшения адгезии различных ПВХ-пленок к поверхности.

Область применения:

Праймер ТК-171 применяется в комплексе с клеями РЕ 3688, TK-PU 1308.1RS и другими.

Свойства:

| Основа | поликонденсированная смола |
| --- | --- |
| Цвет | бесцветный |
| Растворитель Плотность Сухой остаток | хлорированные углеводороды около 1,3 г/см3 около 2,5-3% |
| Вязкость | 11 секунд (4 мм стандартный вязкозиметр) |

Преимущества:

Равномерность нанесения Праймера ТК-171 легко контролируется в ультрафиолетовом свете, благодаря своим люминесцентным свойствам.

Нанесение:

Продукт наносится валиком, располагающемся в устройстве нанесения праймера на ламинирующем оборудовании.

Очистка оборудования:

Для очистки валиков и трубок рекомендуется использование Очищающего растворителя МТК. Этот очиститель смывает сухой остаток с валиков, трубок и т.д.

Информация по токсичности:

Продукт содержит метиленхлорид.

Следует избегать попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров продукта.

Необходимо предпринять меры для предотвращения вдыхания паров продукта. Также необходимо наличие хорошей вентиляции.

Упаковка:

- 25 кг металлические ведра.

- 220 кг металлические бочки.

Маркировка:

Вреден для окружающей среды, негорючий.

Хранение:

Праймер флуоресцентный TK-171 следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре около 20*С.

Не допускать нагрева под воздействием отопительных приборов и прямых солнечных лучей!

Допускается хранение при отрицательной температуре. При этом перед использованием в производстве материал должен быть акклиматизирован.

Срок хранения – 1 год.