Клей для ламинирования

ТК РЕ 3688

Клей на полиэфирной основе c содержанием растворителей. Благодаря высокой атмосферо-устойчивости идеально  подходит для производства изделий  эксплуатируемых снаружи.

Область применения:

1.) Клей одностороннего нанесения для обертывания и глубокой вытяжки.

2.) Обертывание оконных профилей из пластмасс ПВХ- пленками и шпоном.

3.)Обертывание декоративных и строительных профилей из древесноволокнистых плит,    пластмасс и металла синтетической пленкой, пропитанной смолами бумагой и шпоном.

4.) Склеивание термопластичных и термореактивных пленок, как между собой, так и с изделиями из древесины, твердой ПВХ, меламино-смоляными поверхностями и металлами.

Свойства клеевого соединения:

- Высокая начальная прочность, в том числе и на трудносклеиваемых профилях.

- Высокая адгезия к древесине, пластмассам.

- Высокая термостойкость, как у однокомпонентного клея

- Добавление к клею Отвердителя ТК 760, дает теплостойкость свыше 100 град.С

- Не восприимчив к воздействию воды

-  Не восприимчив к воздействию повышенной влажности

- Высокая устойчивость к старению

Свойства клея:

| Основа: | поликонденсационная смола |
| --- | --- |
| Растворитель: | хлорированный углеводород. |
| Плотность: | около 1,28 г/куб.см |
| Цвет: | желтовато- прозрачный |
| *Вязкость при 20 град.С | 2000 -/+ 300 mPa.s |
| Брукфильд RVT Sp 2/10 Upm: |  |
| Отвердитель | Отвердитель ТК 760 (добавка от 2,5 до 5%) |
| Время вызревания | 1/2 до 3 часов после добавления отвердителя |
| Жизнеспособность клея | около 24 часов |
| Время открытой выдержки | без отвердителя 6-8 минут |
| Время открытой выдержки | с отвердителем 5-6 минут |
| Разбавитель (очиститель) | Разбавитель (очиститель) МТК |
| Физиологическое воздействие | Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред старн Европейского союза, так как содержит растворитель - метиленхлорид |

Примечание: При улетучивании растворителя показатели вязкости, содержания сухого остатка и плотности могут незначительно измениться. Необходимое  значения можно привести в норму  добавлением  метиленхлорида.

Переработка

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми, обезжиренными и акклиматизированными.

Влажность несущих материалов должна быть 8-10%.

Оптимальная температура склеивания +20 град.С, переработка  при температуре ниже + 15 град.С не допускается.

Перед употреблением клей перемешать!

При обертывании профилей  шпоном и пропитанными бумажными пленками необходимо контролировать влажность материала, повышенная  влажности в соединении  с изоцианатным отвердителем может привести к образованию пузырьков  в клеевой пленке.

Способы нанесения:

Простое нанесение кистью или кистью-пистолетом, ракелем, специальными клеенаносящими вальцами, предназначенными для клеев с растворителями.

Способ непрерывного обертывания: Профили из синтетического материала и металла предварительно загрунтовываются разжиженным клеем (1 часть клея : 8-10 частей Разбавитель МТК).  или обрабатывается флуоресцентным праймером TK-171  . Контроль за нанесением праймера  осуществляется с помощью черных световых ламп. Клей наносится на обратную сторону пленки. Обдув осуществляется в сушильном канале при температуре около 40 град.С. Возможна скорость подачи 20 м/мин. Активирование достигается с помощью потока горячего воздуха (температура на поверхности должна быть около 50*С).

Тактово-непрерывная глубокая вытяжка: Одностороннее нанесение клея на обратную сторону пленки. Установка ракли = толщина пленки + 0,07-0,10 мм. Время обдува между нанесением клея и склеиванием 2-3 минуты. При глубокой вытяжке температура пленки составляет 90-100 *С.

Контактное склеивание: необходимо двухсторонее нанесение клея. Время открытой выдержки после нанесения клея, составляет 6-7 минут. Давление прессования: мин.0,3 N/кв.мм.

Расход:     90-150 г/кв.м при одностороннем нанесении (особо экономичен)

около 190-200 г/кв.м при двустороннем нанесении.

#### Очистка:

Рабочие инструменты  можно очищать МТК очистителем.

Упаковка:

| Клей ТК РЕ 3688 | жестяное ведро 25 кг., 200кг. нетто |
| --- | --- |
| Отвердитель ТК 760 | жестяная фляжка |
| Разбавитель (Очиститель) МТК | жестяная канистра 25 кг нетто |
| Праймер флуоресцентный TK-171 | жестяная канистра 25 кг нетто |

Хранение:

Клей ТК РЕ 3688  в оригинальной упаковке хранится  при температуре 20 град. С около 1 года. Клей желируется при температуре около 10 град. С, поэтому его перед употреблением следует медленно довести до комнатной температуры и хорошо перемешать.