Термоплавкий полиуретановый клей для обертывания профилей TАKА-PU 1308.1RS

# Характеристики клея:

Реактивный термоплавкий полиуретановый клей.

Очень быстрое время схватывания.

Превосходное начальное склеивание.

Ретиколация в течении нескольких дней.

Отличная водостойкость.

Невосприимчив ко многим растворителям.

# Область применения:

TK-PU 1308.1RS – идеален для обертывания профилей из ПВХ, дерева, МДФ с бумагой, CPL и дублированным шпоном.

# Свойства клея:

| Цвет | Ярко выраженный светло-янтарный |
| --- | --- |
| Вязкость по Брукфильду | 60000 Мпа при 100°С 40000 Мпа при 110°С 35000 Мпа при 120°С |
| Время открытой выдержки | 2-15 сек., в зависимости от температуры, условий работы и окружающей среды. |

# Преимущества:

Начальное склеивание достаточно крепко для удержания двух приклеенных материалов вместе. Окончательные тепловые и химические свойства соединения достигаются только после контакта клея с влагой окружающей среды или влагой материала. Окончательная ретиколяция может потребовать до двух недель в зависимости от влажности. Если один из материалов богат влагой, время ретиколяции значительно уменьшается.

После полной ретиколяции 1308.1RS не реагирует со следующими растворителями: спирт, эстер, кетон, хлорированные растворители, масла нефтяного происхождения. В то время как чувствителен к (THF) Тетрагидрофурану и (DMF) Этанному формамиду.

Химическая устойчивость к базовым растворителям и кислотам 2N хорошая.

# Системы применения:

Клей используется на специальном оборудовании для полиуретановых клеев-расплавов. Данное оборудование имеет центральный блок для расплава клея, который в жидком состоянии с помощью насоса подается по трубам к аппликатору, также нагретому. Такое оборудование хорошо известно на рынке и поставляется многими компаниями.

|  | Рекомендуемая температура, °С | Расход, гр/м2 на пленку |
| --- | --- | --- |
| Тип профиля | Цех | А | В | С | Бумага | CPL | ПВХ | Шпон |
| Дерево/ДСП | 15 - 30 | 35 - 60 | 30 - 50 | 15 - 30 | 50 - 70 | 70 - 100 | 60 - 90 | 70 - 100 |
| МДФ | 15 - 30 | 35 - 60 | 30 - 50 | 15 - 30 | 35 - 60 | 60 - 90 | 45 - 70 | 60 - 90 |
| ПВХ/ABS | 18 - 26 | 45 - 55 | 35 - 40 | 18 - 26 | 30 - 60 | 45 - 70 | 30 - 60 | 60 - 90 |
| Алюминий | 18 - 30 | 45 - 60 | 40 - 50 | 18 - 30 | 50 - 70 | 50 - 80 | 50 - 70 | 70 - 100 |

# Инструкции по использованию:

Рекомендуемые рабочие температуры:

- расплавителя: 110 – 150 °С

- клеенаносящей головки: 110 – 150 °С

Рекомендуемый расход:

-  на ДСП: 80 – 120 гр/м2

- на МДФ и дерево: 40 – 100 гр/м2

В связи с тем, что клей легко реагирует с влажностью окружающей среды, продукт необходимо хранить в сухом месте. В связи с этим клей поставляется в вакуумной упаковке.

# Транспортировка готового профиля:

Перед транспортировкой профиля мы настоятельно рекомендуем складирование в течение необходимого времени и в хорошо акклиматизированном помещении.

# Очистка:

Частично использованные клеевые барабаны должны быть плотно закрыты и защищены от воздействия влаги.

Для избежания наслоения остатков клея на стенках расплавителя рекомендуется периодически промывать систему с помощью Очистителя ТАКА. Аналогичная процедура рекомендуется при смене клеевого материала. Наносящие устройства также необходимо промывать как при остановке производства, так и при наслоении остатков клея. Застывший клей-расплав можно удалить только с помощью растворителя, например – N-метил-пирролидон, - и с использованием неабразивного скребка. Настоятельно рекомендуется следовать инструкциям производителя.

# Информация по токсичности:

Продукт содержит дифенилметан диизоцианат (МДИ).

Следует избегать попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров продукта.

Необходимо принять меры для обеспечения хорошей вентиляции производственных помещений.

# Безопасность:

Продукт содержит дифенилметан диизоцианат. Даже если продукт используется при рекомендуемых рабочих температурах, диизоцианат выделяет испарения. При превышении рекомендуемых температур в клеенаносящем устройстве может скапливаться опасное количество вредных веществ. Таким образом, необходимо принять меры для обеспечения надлежащей вентиляции. В случае попадания клея-расплава на кожу не пытайтесь силой удалить клей с кожи. Проконсультируйтесь с врачом. Настоятельно рекомендуется изучить листы безопасности перед работой с продуктом.

В случае простоя оборудования менее 24 часов клеенаносящие форсунки должны быть смазаны минеральной смазкой для предотвращения консервации клея.

В случае простоя оборудования свыше 24 часов, систему необходимо промыть с помощью очистителя (TK 1308.0-1-2). Промойте систему (как правило, расход очистителя 1-2 кг) до тех пор, пока из форсунок не станет выходить только очиститель.

Перед началом работы, следует дождаться, пока из форсунок не станет выходить 100% клей, без примеси очистителя.

Частично использованные клеевые барабаны должны быть плотно закрыты и защищены от воздействия влаги.

# Упаковка:

- 1,5 кг алюминиевый мешок в картоне.

- 18 кг металлические или картонные барабаны Ø 280 мм в алюминиевой фольге.

- 180 кг металлические бочки.

# Маркировка:

# Содержит МДИ.

# Хранение:

Клей для ламинирования TK-PU 1308.1SR следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре 8 – 32 °С.

Срок хранения – 1 год.

# ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ!