Клей для ламинирования TK-PU 1308.2R

TK-PU 1308.2R – полиуретановый клей-расплав влажного отверждения. Имеет очень хорошую внутреннюю схватываемость, сохраняя при этом гибкость.

Область применения:

TK-PU 1308.2R – высокопроизводительный полиуретановый клей-расплав, специально разработанный для ламинирования профилей, кромки, постформинга, с очень коротким временем схватывания.

Ламинирование:  ПВХ, кромки, сталь, дерево, ДСП, МДФ, каширование, шпонирование.

Свойства клея:

| Основа | полиуретан |
| --- | --- |
| Цвет | светло-янтарный |
| Вязкость по Брукфильду | 60000 Мпа при 120°С 40000 Мпа при 130°С 35000 Мпа при 140°С |
| Время открытой выдержки | 2-15 сек., в зависимости от материала и условий работы |
| Время схватывания | 10-40 сек., в зависимости от материала и условий работы |

Преимущества:

TK-PU 1308.2R  показывает хорошую гибкость и хорошую адгезию к различным материалам, сохраняя при этом высокую внутреннюю прочность.

Окончательные химические свойства, свойства соединения достигаются только после контакта клея с влагой окружающей среды или влагой материала.

Нанесение:

Продукт следует наносить при помощи специального оборудования для полиуретановых клеев-расплавов. Температура нанесения: 115°С – 145°С. Для обеспечения поступления клея прямо из клеевых барабанов, станки должны иметь высокопрочные трубки, устройство для расплава клея и наносящие форсунки. Такое оборудование хорошо известно на рынке и поставляется многими компаниями. Температура нанесения: 125°С – 148°С.

# Системы применения:

Клей используется на специальном оборудовании для полиуретановых клеев-расплавов. Данное оборудование имеет центральный блок для расплава клея, который в жидком состоянии с помощью насоса подается по трубам к аппликатору, также нагретому. Такое оборудование хорошо известно на рынке и поставляется многими компаниями.

|  | Рекомендуемая температура, °С | Расход, гр/м2 на пленку |
| --- | --- | --- |
| Тип профиля | Цех | А | В | С | Бумага | CPL | ПВХ | Шпон |
| Дерево/ДСП | 15 - 30 | 35 - 60 | 30 - 50 | 15 - 30 | 50 - 70 | 50 - 80 | 50 - 80 | 70 - 100 |
| МДФ | 15 - 30 | 35 - 60 | 30 - 50 | 15 - 30 | 35 - 60 | 40 - 70 | 40 - 70 | 60 - 90 |
| ПВХ/ABS | 18 - 26 | 45 - 55 | 35 - 40 | 18 - 26 | 30 - 60 | 40 - 60 | 30 - 50 | 60 - 90 |
| Алюминий | 18 - 30 | 45 - 60 | 40 - 50 | 18 - 30 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 100 |

# Инструкции по использованию:

Рекомендуемые рабочие температуры:

- расплавителя: 130 – 150 °С

- клеенаносящей головки: 130 – 150 °С

Рекомендуемый расход:

-  на ДСП: 80 – 120 гр/м2

- на МДФ и дерево: 40 – 100 гр/м2

В связи с тем, что клей легко реагирует с влажностью окружающей среды, продукт необходимо хранить в сухом месте. В связи с этим клей поставляется в вакуумной упаковке.

Очистка оборудования:

В случае простоя оборудования менее 24 часов клеенаносящие форсунки должны быть смазаны минеральной смазкой для предотвращения консервации клея.

В случае простоя оборудования свыше 24 часов, систему необходимо промыть с помощью очистителя (TK 1308.0-1-2). Промойте систему (как правило, расход очистителя 1-2 кг) до тех пор, пока из форсунок не станет выходить только очиститель.

Перед началом работы, следует дождаться, пока из форсунок не станет выходить 100% клей, без примеси очистителя.

Частично использованные клеевые барабаны должны быть плотно закрыты и защищены от воздействия влаги.

Информация по токсичности:

Продукт содержит диизоцианат дифенилметана (МДИ).

Следует избегать попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров продукта.

Упаковка:

- 1,5 кг алюминиевый мешок в картоне.

- 18 кг металлические или картонные барабаны Ø 280 мм в алюминиевой фольге.

- 200 кг металлические бочки.

Маркировка:

Содержит МДИ.

Хранение:

Клей для ламинирования TK-PU 1308.2R следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при комнатной температуре.

Срок хранения – 1 год.

ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ!