Термоплавкий полиуретановый клей для обертывания профилей TАKА-PU 1308.6

# Характеристики клея:

Реактивный термоплавкий полиуретановый клей.

Очень быстрое время схватывания.

Превосходное начальное склеивание.

Ретиколация в течении нескольких дней.

Отличная водостойкость.

Невосприимчив ко многим растворителям.

# Область применения:

TK-PU 1308.6 – специально разработанный для низкоскоростных ON-LINE машин, идеален для окутывания ПВХ, МДФ и деревянных профилей декоративными бумажными и ПВХ-пленками и дублированным шпоном.

# Свойства клея:

| Цвет | Ярко выраженный светло-янтарный |
| --- | --- |
| Вязкость по Брукфильду | 25000 Мпа при 120°С 20000 Мпа при 130°С 15000 Мпа при 140°С |
| Рекомендуемый расход | 40 гр/м.кв. для пленок ПВХ 50 гр/м.кв. для декоративной бумаги |
| Рекомендуемые температуры применения | 90 - 120°С |

# Преимущества:

Начальное склеивание достаточно крепко для удержания двух приклеенных материалов вместе. Окончательные тепловые и химические свойства соединения достигаются только после контакта клея с влагой окружающей среды или влагой материала. Окончательная ретиколяция может потребовать до двух недель в зависимости от влажности. Если один из материалов богат влагой, время ретиколяции значительно уменьшается.

После полной ретиколяции 1308.6 не реагирует со следующими растворителями: спирт, эстер, кетон, хлорированные растворители, масла нефтяного происхождения. В то время как чувствителен к (THF) Тетрагидрофурану и (DMF) Этанному формамиду.

Химическая устойчивость к базовым растворителям и кислотам 2N хорошая.

Преимуществом применения клеевой композиции ТАКА является быстрота полимеризации. Это свойство клея ТАКА дает возможность производителям практически сразу после облицовывания направлять изделия на дальнейшую переработку (распиловку) или на упаковку и отгрузку! Даже в холодное время года, тогда как применение клеев других  производителей требует хранения профилей после ламинации на теплом складе в течении нескольких дней!  Также это преимущество клея ТАКА оценивают компании по производству ламинированных окон ПВХ. Профиль, облицованный с применением клея ТАКА уже через несколько часов (в зависимости от особенностей призводства) можно гнуть (при производстве арок) в глицериновых ваннах и в термо-шкафах – то есть подвергать воздействию высоких температур до 170 градусовС.

# Системы применения:

Клей используется на специальном оборудовании для полиуретановых клеев-расплавов. Данное оборудование имеет центральный блок для расплава клея, который в жидком состоянии с помощью насоса подается по трубам к аппликатору, также нагретому. Такое оборудование хорошо известно на рынке и поставляется многими компаниями.

Особенностью ON-LINE технологии, в частности при окутывании ПВХ профилей, является необходимость слаженной работы экструдера и ламинатора, так как эти два узла активны одновременно – ламинатор расположен по линии сразу за экструдером. Эффективность такого производства обусловлена тем, что на выходе производители получают готовое изделие.

В связи с тем, что клей легко реагирует с влажностью окружающей среды, продукт необходимо хранить в сухом месте. В связи с этим клей поставляется в вакуумной упаковке.

# Очистка:

Частично использованные клеевые барабаны должны быть плотно закрыты и защищены от воздействия влаги.

Для избежания наслоения остатков клея на стенках расплавителя рекомендуется периодически промывать систему с помощью Очистителя ТАКА. Аналогичная процедура рекомендуется при смене клеевого материала. Наносящие устройства также необходимо промывать как при остановке производства, так и при наслоении остатков клея. Застывший клей-расплав можно удалить только с помощью растворителя, например – N-метил-пирролидон, - и с использованием неабразивного скребка. Настоятельно рекомендуется следовать инструкциям производителя.

# Информация по токсичности:

Продукт содержит дифенилметан диизоцианат (МДИ). Следует избегать попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров продукта.

Необходимо принять меры для обеспечения хорошей вентиляции производственных помещений.

# Безопасность:

Продукт содержит дифенилметан диизоцианат. Даже если продукт используется при рекомендуемых рабочих температурах, диизоцианат выделяет испарения. При превышении рекомендуемых температур в клеенаносящем устройстве может скапливаться опасное количество вредных веществ. Таким образом, необходимо принять меры для обеспечения надлежащей вентиляции. В случае попадания клея-расплава на кожу не пытайтесь силой удалить клей с кожи. Проконсультируйтесь с врачом. Настоятельно рекомендуется изучить листы безопасности перед работой с продуктом.

В случае простоя оборудования менее 24 часов клеенаносящие форсунки должны быть смазаны минеральной смазкой для предотвращения консервации клея.

В случае простоя оборудования свыше 24 часов, систему необходимо промыть с помощью очистителя (TK 1308.0-1-2). Промойте систему (как правило, расход очистителя 1-2 кг) до тех пор, пока из форсунок не станет выходить только очиститель.

Перед началом работы, следует дождаться, пока из форсунок не станет выходить 100% клей, без примеси очистителя.

Частично использованные клеевые барабаны должны быть плотно закрыты и защищены от воздействия влаги.

# Упаковка:

- 2 кг алюминиевый мешок в картоне.

- 18 кг металлические или картонные барабаны Ø 280 мм в алюминиевой фольге.

- 180 кг металлические бочки.

# Маркировка:

Содержит МДИ.

# Хранение:

Клей для ламинирования TK-PU 1308.6 следует хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре 8 – 32 °С.

Срок хранения – 1 год.

# ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ!