Техническое описание

UNIBORD 629								Клей-расплав

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Твердый клей-расплав на основе ЭВА. Данный продукт обладает низкой вязкостью, влагоустойчивыми свойствами и хорошей растекаемостью.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Данный продукт предназначен для окутывания деревянных профилей и профилей из материалов произведенных на основе древесины, декорированных пластиком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	гранулы

Цвет	натуральный

Вязкость по Брукфильду при 200ºС	4000-5000 мПа

Температура размягчения (по методу Кольца и Шара)	85-92ºС

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  НАИЛУЧШИХ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Температура в баке	140-150 ºС

Температура ролика 	160-180 ºС

Влажность склеиваемого материала	8-10%

Идеальная скорость нанесения 	10-50 м/мин

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  НАНЕСЕНИЮ

Постоянно проверяйте температуру клея на роликах. Температура ниже рекомендованной для нанесения уменьшает  время схватывания, что влечет за собой дефекты склеивания; при температуре выше рекомендованной для нанесения  возможно разложение клея на компоненты с изменением цвета, вязкости и адгезивных свойств. При склеивании холодных или влажных поверхностей, дефекты склеивания могут проявиться из-за уменьшения времени схватывания.

В случае перерыва в работе, рекомендовано уменьшить температуру в баке на 30-40ºС, чтобы избежать деградации поведения продукта.

Иногда неудовлетворительный результат склеивания может быть вызван типом склеиваемого края или присутствием проявляющихся свойств материалов/панелей; поэтому рекомендован предварительный тест.

ФАСОВКА

Бумажные мешки по 25 кг

ХРАНЕНИЕ

При комнатной температуре: 12 месяцев при +20ºСв нераспечатанной упаковке.

Хранение при температуре выше +30ºС может вызвать загустение продукта.